附件

浙江省重点新材料首批次应用示范指导目录（2020年版）

| 序号 | 产品名称 | 性能要求 | 应用领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先进基础材料 |
| 一 | 先进化工新材料 |
| 1 | 110-220kV超高压电缆用超净绝缘料 | 超净XLPE绝缘料杂质要求：每1kg样品100um以上杂质含量为0，50um-100um杂质含量小于10颗，负荷热延伸小于等于80%；其他性能满足GB/T18890-2014。 | 超高压电缆、输供电系统。 |
| 2 | 110kV超高压电缆用超净超光滑屏蔽料 | 拉伸强度≥12MPa，断裂伸长率≥200％，脆化温度不低于-45℃，老化后机械性能变化率±25%以内，热延伸负载伸长率≤100%，永久变形≤10%，体积电阻率常温≤100Ω·cm，90℃老化前后分别≤350和≤500，表面突起物要求不能有＞75μm，50-75μm的5个以内，水份含量≤500ppm。 | 超高压电缆、输供电系统。 |
| 3 | 200L电子级化学品包装桶用汲取管 | 插管螺纹扭矩＜30N*m；插管内塞扭矩＜3N*m耐压测试，300kpa，无泄漏。 | 同电子化学品包装桶配套使用。 |
| 4 | 7N超纯氨 | 产品主含量7N（99.99999%），水份小于50ppb，杂质气总计小于100ppb，金属离子含量ppb级。 | LED、太阳能、液晶面板、三氟化氮等领域。 |
| 5 | PFA（四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物） | 拉伸强度≥25MPa；伸长率≥300%；熔指：1-20g/10min，熔点：300-312℃。 | 耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件，高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套和化学容器。 |
| 6 | PTFE膨体聚四氟乙烯膜 | 孔径0.01-10μm，膜厚度0.02-0.5mm。 | 医用一次性耗材防水透气膜；实验室焊材阻菌透气膜；环境领域PM2.5、重金属检测膜。 |
| 7 | 丙烯酸共聚物膜 | 孔径0.1-10um可选，膜厚度90-250微米，表面疏油>8级，可耐受25kGy以上剂量的辐照。 | 医疗领域的引流装置的阻液排气，高精密的引流袋、尿袋、腿袋。 |
| 8 | 低气味、低VOC、高性能汽车内饰专用聚丙烯材料 | 拉伸强度≥18MPa，弯曲强度≥22MPa，弯曲模量≥1100MPa，简支梁缺口冲击≥15kJ/m2，熔融质量流动速率≥10g/10min；耐刮擦性（10N作用力下的△L）≤1.5；耐老化（150±1）℃≥400h；耐光老化≥800h；气味等级≤3.0级；雾度G≤2mg；总碳EG≤50μgC/g。 | 汽车。 |
| 9 | 杜仲胶 | 玻璃化温度-60~-53℃，熔点55-60℃，拉伸强度极限20～28N/mm2，拉断延伸率≤1000%，硬度(IRHD)50～98。 | 生物医用材料、军民两用功能材料、轮胎行业。 |
| 10 | 端氢聚硅氧烷 | 氢含量：0.05%-0.010%酸值：＜2ppm，挥发份＜5%。 | 高端显示屏、手机面板、电子灌封、高端纺织助剂。 |
| 11 | 发泡硅胶（热塑性有机硅发泡弹性体、硅胶泡棉） | 比重0.16-0.5g/cm³；硬度15-75 ShoreOO；击穿电压强度大于 4.36kV/mm；低温弯曲-55℃5h无可视化断裂；阻燃性能V-0；密封等级IP68。 | 新能源汽车锂电池箱体密封和箱底减震、新能源汽车液冷系统减震材料、高铁悬浮地板支撑和减震、航天航空轻质密封材料、5G信号塔等仪器仪表密封。 |
| 12 | 反式异戊二烯 | 玻璃化温度-60~-53℃，反式含量大于98％。 | 医用材料、形状记忆材料轮胎行业、导电发热纤维、光热转换功能薄膜、生物防污和发泡材料。 |
| 13 | 氟硅橡胶 | 硬度（邵尔A）50-70,拉伸强度≥6.0mpa，扯断伸长率≥150%，永久压缩变形≤20%。 | 航天航空、汽车、军工、化工等。 |
| 14 | 氟合金膜覆膜金属板 | 表面滴落10%盐酸溶液，10%NaOH溶液24h无变化；8mm杯突百格无脱落；水煮2h无变化；户外使用时限≥25年。 | 冶金、化工行业。 |
| 15 | 改性PTFE分散树脂 | 拉伸强度≥25MPa；伸长率≥300%；平均粒径550±100μm；体积密度400±150g/L；标准相对密度2.140-2.168；含水率≤0.030%；挤出压力（RR.400:1)15-40MPa。 | 用于尾气处理的新型换热器制作、耐压管制作、垃圾焚烧尾气处理设备制造等。 |
| 16 | 高储能相变储热薄膜 | 储能焓值≥140kj/kg，阻燃UL94达到V0。 | 3C消费电子、精密器件，动力电池的散热和温控部件。 |
| 17 | 高模量高强度阻燃增强PPA材料 | 密度密度g/cm3≤1.80，拉伸强度MPa≥195.0，弯曲强度MPa≥280，弯曲模量MPa≥15000，悬臂梁缺口冲击强度23℃）KJ/m2≥11.0，阻燃 UL94(1.6mm)，V-0 热变形温度≥275℃。 | 手机，连接器，汽车发动机罩零件。 |
| 18 | 高日晒牢度分散黑染料混合物 | 色光目测：色光DE≤0.3，色光D：-0.20～0.20，色光DH：-0.20～0.20，扩散性能：≥4；分散力(级）≥C/3，提升力/级：A，高温分散稳定性：≥A/3，水分：≤10。 | 汽车内装饰织物、军队伪装用织物。 |
| 19 | 高效低阻自灭菌性驻极母粒 | 密度g/cm3≤0.95，灰分（850℃）%≤0.02，过滤率%≥98。 | 各类气体和空气过滤器，中央空调、空气净化器。 |
| 20 | 高性能聚甲基丙烯酰亚胺（PMI）硬质泡沫材料 | 产品尺寸不小于2000*1000*90mm、热变形温度不小于200℃、密度范围分别为75±5kg/m3和115±10kg/m3规格对应压缩强度分别不小于1.2MPa和2.3MPa。 | 新能源汽车、轨道交通轻量化，电子通信和航空航天。 |
| 21 | 光伏工业用有机硅密封胶 | 拉伸强度≥2.5MPa，断裂伸长率≥300%，介电强度≥17kV/mm。 | 有机硅密封胶可用于太阳能电池的边框密封、接线盒灌封、薄膜组件支架粘接等。 |
| 22 | 轨道交通内饰用无卤阻燃低温固化玻纤环氧树脂预浸料 | 挥发份≤1.2%,玻璃化转变温度Tg≥80℃,拉伸度≥400Mpa,弯曲强度≥450Mpa,拉伸模量≥20000Mpa,弯曲模量≥20000Mpa,建筑材料和构建防火测试i1(最大)＜6I(最大)＜12。 | 轨道交通内饰。 |
| 23 | 环保聚氨酯防水涂料 | 高固含（大于99%），涂膜用量1.2-1.4kg/（㎡·mm）；施工温度:0-40摄氏度。 | 地铁、医疗卫生等领域防水工程。 |
| 24 | 建筑外表面用光催化自清洁涂料 | 接触角（紫外光照24h）≤15︒，分解有机物试验（甲基红）ΔΕ*≤2.5，游离甲醛含量≤70mg/kg。 | 建筑外墙立面、市政工程。 |
| 25 | 聚全氟乙丙烯树脂（EW-521） | 熔体流动速率/（g/10min）：20-36;拉伸强度/MPa：≥20；断裂伸长率/%：≥300；相对密度：2.12-2.17；熔点/℃：255±15;介电常数/(106HZ)：≤2.15；介质损耗角正切/(106HZ)：≤7.0×10-4；挥发份/%：≤0.2：耐弯折次数≥5000；白度（WI）/%≥55。 | 石油、化工、航空、航天、电子、家电、汽车、建筑、轻纺。 |
| 26 | 聚四氟乙烯亲水膜 | 泡点：1.0-1.6bar,幅宽：320mm，厚度：30-50微米。 | 制药、半导体。 |
| 27 | 聚烯烃嵌段共聚物热熔胶 | 密度g/cm3：1.10±0.10；软化点℃：147±5；剥离强度N/mm180°≥4。 | 汽车领域。 |
| 28 | 卤代丁基橡胶 | 透气量≤50cm3/m2·d.1MPa，扯断强度≥5.5MPa，扯断伸长率≥400%，硫化时间T90:8.3±3.3min。 | 高铁减震密封、核电、潜艇隔音、等高端领域。 |
| 29 | 纳米聚四氟乙烯过滤膜 | 过滤精度10-100nm，滤膜幅宽0.3-2m，金颗粒过滤效率＞90，拉伸强度＞10MPa，断裂伸长率＞30%。 | 电子，半导体，超纯化学品生产。 |
| 30 | 纳米纤维过滤膜 | 过滤精度：≤0.5微米；过滤通量（水）≥200ml/min/c㎡；纳米纤维直径分布200-400nm；膜厚度：40-60μm；膜片泡点值≥0.03MPa。 | 微电子行业，生物制药；医疗器械。 |
| 31 | 耐氯纳滤膜 | 产品1：游离氯耐受限10ppm，截留率：≥90%(Na2SO4)，40-60%(NaCl)，产水通量70-75LMH(NaCl)； 产品2：游离氯耐受限10ppm，截留率90-95%(Na2SO4)，70%(NaCl)，产水通量:40-45LMH(NaCl)。 | 自来水厂。 |
| 32 | 全透明有机硅精密薄膜 | 最大幅宽：350mm；最低厚度：20um；透光率≥92%；抗张度3-8MPa；抗撕强度：10-25kN/m；伸长率：300%-900%。 | 电活性材料、柔性设备、海浪发电、声阻尼及光学薄膜、医用膜材料等。 |
| 33 | 热熔无卤阻燃中温固化玻纤环氧预浸料 | 挥发份≤1.2%,玻璃化转变温度Tg≥120℃;燃烧试验：续燃时间≤15s,火焰穿透：无,阴燃时间≤10s。 | 航空阻燃内饰。 |
| 34 | 热塑性有机硅弹性体 | 比重：1.09-1.2g/cm³；硬度：55-75A；拉伸强度：6-15MPa；断裂伸长率：400-800%；100%定伸应力：2.3-6MPa；300%定伸应力：4.3-8MPa；撕裂强度：25-60kN/m；823℃永久压缩形变：20-33%；70℃永久压缩形变：60-80%。 | 智能穿戴、汽车密封、仪器仪表密封、电子电器包覆、医疗用品、电线电缆、高铁、飞机制造、风电、船舶工业等产业领域。 |
| 35 | 双色海岛复合加弹丝 | 线密度偏差率（%）±4.5；断裂强度（cN/dtex）≥2.00；断裂伸长率（%）21.0±8.0；染色均匀（灰卡）（级）≥4。 | 汽车内饰。 |
| 36 | 四氟化硅 | 99.9999%以上。 | 光纤、半导体和光电池。 |
| 37 | 特高压用耐SF6（六氟化硫气体）超低压缩永久变形EPDM(三元乙丙橡胶） | 耐SF6气体热老化（100℃*168h）：硬度变化值-5-10，重量变化率（%）-5-10，体积变化率-5-10。热空气压缩永久变形（100℃*72h*25%压缩 ）≤10 %。 | 高压输电。 |
| 38 | 微管光缆用TPEE改性材料 | 硬度 85-95A,抗张强度＞10mpa,断裂伸长率＜300%；耐油性能：80℃，360H老化，不开裂，不破皮，尺寸变化率＜10%。 | 微管光缆护套、电线电缆护套。 |
| 39 | 微晶纤维素 | 聚合度≤350；pH值：5.0～7.5；水中溶解物≤0.20%；氯化物≤0.03%；电导率，μs/cm≤75；干燥失重≤7.0%；炽灼残渣≤0.1%；醚溶出物≤0.05%；重金属≤10ppm；砷盐≤2ppm。 | 固体制剂药品类、化妆品类等。 |
| 40 | 新能源电池用高性能无卤阻燃长玻纤增强聚丙烯材料 | 密度g/cm3≤1.20，拉伸强度 MPa≥45.0，弯曲模量MPa≥2400，悬臂梁缺口冲击强度23℃）KJ/m2≥9.0悬臂梁缺口冲击强度（-20℃）KJ/m2≥8.0阻燃UL94(3.2mm)，V-0热变形温度≥100℃。 | 新能源汽车。 |
| 41 | 有色涤锦复合超细纤维 | 线密度偏差率（%）±4.5；断裂强度（cN/dtex）≥2.5；断裂伸长率（%）23±8；耐干摩擦色牢度（级）≥3-4。 | 汽车内饰。 |
| 二 | 先进金属材料 |
| 42 | 5G通信高端服务器用高速覆铜板 | 介电常数（DK）3.50±0.05（10GHz），介质损耗＜0.004（10GHz），玻璃化温度＞200℃，剥离强度＞1N/mm。 | 电子基材，半导体，通讯，复合材料。 |
| 43 | NbC基硬质合金辊环 | 含NbC60%-90%、含WC8-20%和镍粘接相的NbC基硬质合金牌号，强度大于1000MPa、硬度HRA大于85（800度以上高温硬度稳定）；含WC60%-80%、NbC8%-20%和钴镍粘接相的WC基含NbC硬质合金牌号，强度大于1500MPa、硬度HRA大于85。 | 高速线材轧制。 |
| 44 | 低成本、高功率厚膜加热电阻材料 | 百公斤级厚膜加热高功率电阻浆料，功率密度≥80W/cm2，方阻≥1000mΩ/□；电阻温度系数≤3000ppm；使用温度≥400℃。 | 电热领域，工业注塑及纺丝加热模组、蒸汽发生器、仪器装备、航天器保温等领域。 |
| 45 | 高纯净度长寿命高速轴承钢 | 氧含量≤6ppm，氢含量含量≤1ppm，Ti≤18ppm,非金属夹杂：A、B、D、DS≤1.0级；热处理低温回火后抗拉强度≥2100MPa，轴承实验寿命达到3倍以上额定寿命。 | 高速精密机床主轴轴承、汽车变速箱轴承、工程机械、新能源汽车、空气压缩机轴承、各种高速泵类。 |
| 46 | 高端压铸模具钢 | 磷含量≤0.015%;硫含量≤0.003%，A.C类夹杂物≤0.5级，B.D类夹杂物系类≤1.5级，粗系≤1.0级，钢材厚度方向1/4处V型缺口冲击韧性≥13.6J,横向和纵向比≥0.85；球化组织AS1AS5，带状组织SA或SB级。 | 汽车压铸模具（发动机、变速箱、轻量化结构件模具钢等）、5G压铸模具。 |
| 47 | 高性能柔性片状铁基合金吸波贴片 | 初始磁导率（1MHZ）120-300，厚度0.02-1mm，外观平整、无明显透光孔洞、不掉粉，表面阻抗≥104Ω。 | 智能手机、OLED屏、笔记本电脑。 |
| 48 | 高压储氢罐 | 产品使用材料需定轧，符合相关性能要求；其中奥氏体不锈钢的镍当量≥28.5%；内筒体焊接接头铁素体含量FN≤0.45%。 | 新能源加氢站。 |
| 49 | 环保型高耐摩摩擦材料 | 镉≤0.01%，六价铬≤0.1%，铅≤0.1%，汞≤0.1%，常温剪切强度≥4.5MPa，高温剪切强度≥2.5MPa；摩擦系数在其设定的工作 摩擦系数值的±10%的范围内，产品寿命为原来的2～5倍。 | 汽车零部件及配件制造。 |
| 50 | 快中子反应堆用六边形外套管轧制用工模具 | 轧制六边形管的径精度达到0～+0.05mm范围，其内壁粗糙度达到Ra1.6μm；轧制时，进给量达到4mm/次；轧制后，六边形管外对边距精度达到±0.05mm以内，表面粗糙度优于Ra1.6μm。 | 核电。 |
| 51 | 模组外箱体用高冲压高表面5182合金板 | 屈服强度≥140MPa，抗拉强度≥260MPa，延伸率≥22%，冲压后表面光滑无褶皱。 | 新能源汽车。 |
| 52 | 汽车安全带卷簧用材料 | 抗拉强度2150-2400Rm/MPa，疲劳寿命≥6万次。 | 汽车。 |
| 53 | 汽车发动机紧固件用耐高温镍基合金材料 | 纯净度：T[O]≤15ppmA/B/C/D类夹杂物≤1.0级；室温力学性能：Rm≥900Mpa、Rp0.2≥600MPa、A% ≥15、Z% ≥20高温力学性能：650℃ Rm≥735；高温持久性能：650℃、450Mpa应力下持续时间≥80小时。 | 汽车发动机高温部位紧固件。 |
| 54 | 汽车雷达用低损耗高频微波覆铜板 | 无玻纤结构，DK3.0±0.04，Df≤0.002，Z轴CTE≤50ppm/℃，抗剥≥1N/mm。 | 汽车雷达。 |
| 55 | 燃气轮机压气机用30Cr2NiMoV钢锻件 | 屈服强度≥705MPa,抗拉强度≥860MPa,KV2≥51J，FATT50≤-10℃。400℃：屈服强度≥585MPa,抗拉强度≥690MPa。满足磁粉、超声波等无损检测要求。 | 燃气轮机压气机后几级轮盘。 |
| 56 | 燃气轮机用高性能35CrNi4MoV钢锻件 | 屈服强度965～1035MPa,抗拉强度≥1030MPa，KV2≥73J，FATT50≤-57℃。满足磁粉、超声波等无损检测要求。 | 燃气轮机压气机轮盘、涡轮盘。 |
| 57 | 无卤高Tg中低损耗高速覆铜板 | DK≤4.2，Df≤0.012，Z轴CTE（50-260℃）≤3.0，抗剥≥1.05N/mm，T288≥15min，Tg≥170℃。 | 服务器、通讯基站、路由器。 |
| 58 | 新能源汽车驱动电机用特种线材 | 圆角半径：0.40±0.03mm；柔韧性-圆棒弯曲，在1b和1a的圆棒上分别进行宽边弯曲和窄边弯曲漆膜不开裂；附着性-切割拉伸：拉伸20%，绝缘失去附着性的距离应小于1倍的导体宽边尺寸；热冲击：直径为3b的圆棒上进行宽边弯曲后绝缘不开裂；最小热冲击温度为260℃；室温击穿电压：漆包铜扁线击穿电压≥6kV；高温击穿电压：200℃的高温击穿电压应≥3kV。 | 新能源汽车驱动电机（含汽车启动电机）。 |
| 三 | 先进无机非金属材料 |
| 59 | PSS4寸图形化衬底 | 4英寸蓝宝石图形化衬底：直径：100.0±0.1mm；厚度：650±10μm；形貌：准三角型；高度1.7±0.1μm；底宽2.7±0.1μm；周期3μm。 | LED行业。 |
| 60 | UV-LED2寸纳米级图形化衬底NPSS | 2寸蓝宝石衬底；刻蚀结构为倒锥形凹坑；周期900nm，孔径500nm，孔深300nm。 | UV-LED行业。 |
| 61 | 半导体级电弧石英坩埚 | 规格：14-24英寸；内层纯度：所有金属杂质含量＜12ppm；强度1500度高温变形率＜2%；寿命可达200小时。 | 集成电路、半导体、光伏。 |
| 62 | 半导体刻蚀设备用大尺寸氧化铝陶瓷 | 纯度＞99.5%、抗折强度＞350Mpa、维氏硬度＞16Gpa、介电强度大于15KV/mm。 | 电子，半导体。 |
| 63 | 玻璃纤维 | 耐温温度-269-650℃，抗拉强度≥2600MPa,弹性模量≥80GPa。 | 新能源汽车、风力发电。 |
| 64 | 玻璃纤维保温棉 | 导热系数达到0.032-0.050W/(m*K)，防火性能可达到A级。 | 石油化工、热力管网。 |
| 65 | 超、特高压复合支柱绝缘子用大直径整体拉挤芯棒 | 染料渗透试验≥15min；水扩散泄漏电流≤500μA；交流击穿电压≥30kV/cm；100kV正极性干雷电冲击耐受电压≥5次；直流击穿电压≥50kV/cm；80%干工频闪络电压下耐受30min不击穿、不闪络，温升≤5℃；体积电阻率≥1.0×1010Ω·m；吸水率≤0.5%；压缩强度≥500MPa。 | 先进制造与自动化、电力系统与设备、输电技术。 |
| 66 | 储运用增强阻燃绝热保温材料 | （1）存储用：密度70～90kg/m3,常温下（23±2℃），压缩强度＞0.4MPa，X/Y方向拉伸强度＞1.2MPa；低温下（-170±5℃），X/Y方向拉伸强度＞1.3MPa；闭孔率＞94%；导热系数（20±2℃）＜24mW/m·K；（2）运输用：密度130±10kg/m3，导热系数≤17.5，闭孔率≥95%，阻燃等级≥B2级，常温下（23±2℃）：压缩强度≥1.3MPa，拉伸强度≥3.0MPa；低温下（-170±2℃）：压缩强度≥2.7MPa，拉伸强度≥3.2MPa。 | 液化天然气、液氧、液氢、液氩、液氮等深冷液体储运容器、低温管道，船舶、航天、航空领域等。 |
| 67 | 大面积异形彩色透光光伏发电玻璃 | 外接矩形长边尺寸≤3600mm，短边尺寸≤2400mm；发电性能：最大可达140W/平米；功率温度系数：绝对值≤0.25%/℃。 | 建筑物的玻璃幕墙、采光顶、屋顶、外立面围护等。 |
| 68 | 碲锌镉晶体材料 | 单晶尺寸≥2000mm3；成分偏差≤5%；电阻率≥1010Ωm；电子迁移率与寿命积≥2×10-3cm2/V；探测器对241Am的能量分辨率≤5%，对137Cs的能量分辨率≤1.5%；空间分辨率≤0.2mm；计数率满足1M/s/mm2。 | 核工业、核医疗，环境探测，安检。 |
| 69 | 高纯石英砂 | 金属杂质含量小于2ppm。 | 集成电路、半导体。 |
| 70 | 高性能GGAG闪烁陶瓷 | 衰减时间≤0.15微秒；光输出≥61000ph/MeV；辐射损伤≤0.03%；40毫秒余辉≤0.002%。 | 医疗CT、安检CT、工业CT等。 |
| 71 | 高性能包覆碳化硼曲面防弹板 | 拉伸强度≥35MPa，断裂伸长率≥200%，撕裂强度≥100N/mm，硬度A90-A95。 | 军工防护领域。 |
| 72 | 高性能碳化硼防弹陶瓷 | 密度≥2.5g/cm3；弯曲强度≥430MPa；弹性模量≥430GPa;硬度（HV）≥3000MPa；断裂韧性≥4MPa。 | 军工防护领域。 |
| 73 | 光掩模基板用石英玻璃基片 | 规格尺寸：8寸及以下；尺寸精度：达到国际SEMI标准；材料金属杂质含量≤2ppm；材料气泡：Ⅰ级，条纹等级：Ⅰ级，应力双折射：Ⅰ级；光谱透过率：T190-280nm≥80%。 | 集成电路、半导体。 |
| 74 | 硅基微阵列透镜 | 硅基底，口径230um与700um，周期250um与750um，曲率半径0.3mm、1.4mm、1.9mm、3.1mm、4.0mm；厚度300um-500um。 | 5G光通讯领域。 |
| 75 | 硅酸镁锂 | 全无机纳米硅酸盐层状材料，凝胶强度≥22g.分散液透明度≥90%。 | 油漆油墨，建筑涂料，日化，汽车涂料等。 |
| 76 | 换热器用珐琅管 | 耐沸腾硫酸（液相）:失重≤2g/㎡；耐沸腾盐酸（气相）:失重≤3.5g/㎡；附着力:1级及以上级；耐温急变性：无裂纹；电火花检测：750V不产生火花；耐磨性：无擦伤；液压检测：无渗漏变形；耐游离氯腐蚀：不失光、无生锈。 | 燃煤电厂、钢铁及化工企业。 |
| 77 | 精密金刚石线锯 | 线径≤67±3μm；自由圈径≥100mm；翘曲度≤25mm；直线性-钢线长度方向不应呈波浪形，不得存在弯曲，扭曲等缺陷；出刃高度体积分布Max≤10μm；破断拉力≥8.5N；扭转圈数≥80。 | 光伏硅片、LED蓝宝石、磁性材料、陶瓷材料等领域。 |
| 78 | 聚晶金刚石复合片 | 一、石油钻探用聚晶金刚石复合片PDC:（1）、磨削磨耗比≥5.9×105；（2）抗冲击性 ≥1350J，冲击性能稳定；(3)密度>3.90g/cm3， 克努普（Knoop）显微硬度：50～60GPa；二、高端切削刀具加工领域用聚晶金刚石复合片PCD：（1）PCD的硬度可达8000HV,为硬质合金的80-120倍；（2）、PCD导热系数为7000W/mk，为硬质合金的1.5-9倍；（3）磨耗比>100000；（4）显微硬度>6000kg/mm2；（5）耐热温度：＞700℃。 | 石油页岩气钻探开发领域和高端切削刀具加工领域。 |
| 79 | 蓝玻璃红外截止滤光片 | 透过率：AR：420～670nm，Rmax＜0.9%；UVIR：350-390nm，Tavg≤3%；T=50%(UV侧)，415+7/-6nm；430-595nm，Tavg≥92%；430-595nm，Tmin≥88 %；T=50%(IR侧)，690+10/-15nm；730-1100nm，Tmax≤2%；1100-1200nm，Tavg≤5%。点子、亮点：IR 面20μm 以下，10μm-20μm 之间数量≤3EA,10μm 以下按密集麻点；AR 侧10μm 以下；5μm-10μm 之间数量≤3EA，5μm 以下按密集麻点。划痕：宽度5-10μm，长度总计≤100μm；宽度大于10μm，不允许；宽度小于5μm，按限度样本。麻点：小于10μm。 | 手机摄像头模组。 |
| 80 | 连续玄武岩纤维 | 耐温温度-269-650℃，抗拉强度≥2600MPa，弹性模量≥80GPa。 | 基建、汽车、航空航天、海洋建设、轨道交通、消防、环保。 |
| 81 | 纳米碳化硼材料防弹插板 | 碳化硼陶瓷相对密度可以达到95-96%，产品硬度HV＞30GPA，抗弯强度400MPA。 | 国防防护装备应用、机械装甲防护应用。 |
| 82 | 深海浮力材料 | 密度g/cm30.2-0.7；耐等静压强度2-130MPa，应用水深覆盖11000米全海深；工作水压下24小时吸水率≤1.0%；体积变形率≤1.50%；1年浮力损失≤5.0%；弹性模量≥500MPa；邵氏硬度≥80D；材料阻燃等级满足UL94HBF。 | 水下机器人、深潜器、海洋油气、海上风电、海底采矿、深海科考、国防军工等。 |
| 83 | 深冷容器用高真空多层绝热材料 | 耐温性：取单元代表性试样进行试验，间隔材料与反射屏均应不出现黏连、破损、脆化等现象；表观导热系数：取单元代表性试样进行试验，表观导热系数应≤1.35*10-4W/(m.K)放气速率：取单元代表性试样进行试验，放气速率应≤8*10-7Pa.m3/(s.g)。 | 应用于液化天然气、液氧、液氢、液氩、液氮等深冷液体储运容器、低温管道，航天、航空领域。 |
| 84 | 湿法空心玻璃微珠 | ①粒径范围5-130μm，②D50<60μm，③分布跨度<1.5；④0.8atm真空存活率>85%；⑤pH值<9.5；⑥堆积密度<0.15g/cc；⑦真实密度<0.23g/cc。 | 汽车领域、高效乳化炸药、泡棉胶、模型材料、建筑材料等。 |
| 85 | 碳分子筛 | 粒径0.8-1.8mm；堆积密度620-690g/L；富氮浓度99.5%；产氮率≥330m3/t·h；抗压强度≥35N/颗；氮气回收率≥53%。 | 金属加工、冶金工业、化工合成、电子工业、医药工业、橡胶工业、玻璃工业、石油工业、采矿。 |
| 86 | 特、大吨位直流盘形悬式钢化玻璃绝缘子 | 机械强度等级为300kN、420kN、550kN、760kN和840kN的直流盘形钢化玻璃绝缘子。 | 电力产业。 |
| 87 | 系列大直径、高强度碳化硅陶瓷密封环 | 密度≥3.10g/cm3；弹性模量：400GPa；抗弯强度（三点）≥400MPa；硬度HRA≥92；抗压强度≥2000MPa。 | 机械、石油、化工、汽车、核电、船舶、军工装备、航空航天。 |
| 88 | 应用新型非晶碳基涂层材料的高性能摆线液压马达 | 新型非晶碳基涂层材料结合力≥30N，硬度≥20GPa,摩擦系数≤0.1，磨损率≤1×10-16 m3N-1m-1；关键摩擦副应用新型非晶碳基涂层后，摆线液压马达工作压力≥25MPa,工作寿命≥2000小时。 | 工程机械、渔业机械、矿山机械、农用机械、液压装备、注塑机床。 |
| 89 | 阵列型碳纳米管导热片 | 最大制备长度不低于80μm。利用激光闪射法测试，导热系数为82.08±2.21W/mK，80psi压力下导热片接触热阻＜27.1Kmm²/W。 | 电子，半导体，芯片，服务器，照明、航天航空，动力电池等。 |
| 90 | 止血用柔性沸石织物材料 | 沸石负载量>15%，钙离子交换能力>20mmol/100g,无外加粘结剂成分，沸石脱落率<5%。 | 意外伤害造成的大出血及外科手术中出血的紧急止血。 |
| 91 | 制备高纯半绝缘碳化硅晶片用石英大管材 | OD440-500mm大口径石英管焊接过程不爆裂；同心度保证，两段管体拼接后，整管同心度<1mm；大管对接后内外径公差保证<±0.25mm，管子平面度<0.2，垂直度<0.12。 | 半导体或光伏晶片扩散用石英炉管。 |
| 关键战略材料 |
| 四 | 高性能磁性材料 |
| 92 | 高性能大体积钐钴磁钢 | 1.一次烧结的单个磁钢重量大于10kg，整体磁钢大于20kg，无裂纹；2.产品性能：剩磁Br≥10.7kGs，磁感矫顽力Hcb≥10.1kOe，内禀矫顽力Hcj≥25kOe，Hk≥16kOe，磁能积(BH)max≥27MGOe。 | 高速电机，大功率电机。 |
| 93 | 高性能高强韧烧结R2Fe14B型永磁材料 | La、Ce含量占稀土总量≥32%，(BH)max+Hcj≥50,抗弯强度≥360MPa，断裂韧性KIC≥3.8MPa/m2；La、Ce含量占稀土总量≥52%，(BH)max+Hcj≥31，抗弯强度≥260MPa，断裂韧性KIC≥3.3MPa/m2。 | 家用电器、消费类电子。 |
| 94 | 高性能高一致性钐钴永磁材料 | 1、剩磁Br≥11.4kGs，磁感矫顽力Hcb≥10.5kOe，内禀矫顽力Hcj≥25kOe，Hk≥16kOe，磁能积(BH)max≥31MGOe；2.磁化偏角<1°，NS级不对称性距磁钢表面2mm处小于±1%。 | 新能源汽车、航空航天，大科学装置。 |
| 95 | 高性能无裂缝大体积铝镍钴磁钢 | 磁钢单重>4kg,无裂纹；产品性能：剩磁Br≥1340mT,Hcb≥59.3kA/m,(BH)max≥60kJ/m³。 | 核电，无刷电机。 |
| 96 | 新型铈磁体 | 无Tb、Dy重稀土前提下，铈含量占稀土总量≥30%，(BH)max(MGOe)+Hcj(kOe)≥50，铈含量占稀土总量≥50%时，(BH)max(MGOe)+Hcj(kOe)≥35。 | 家用电器、电子电器。 |
| 97 | 注塑钐铁氮稀土永磁复合材料 | 剩余磁化强度Br≥7000 Gs；内秉矫顽力Hcj≥8000 Oe；最大磁能积(BH)max≥10MGOe。 | 家用电器、高速电机、大功率电机。 |
| 五 | 新能源材料 |
| 98 | 低银含、高性能晶硅太阳电池主栅用正面银浆 | 银含量＜75%，附着力＞3N，光电转换效率＞20%。 | 光伏行业，具体为：光伏太阳能电池正电极材料。 |
| 99 | 动力电池隔膜用聚偏氟乙烯材料 | 1、分子量:50-60万；2、熔融指数：3-8g/10min(21.6KG)；3、熔点:150-155℃；4、水含量≤0.10%。 | 锂电池。 |
| 100 | 动力电池用粘结剂聚偏氟乙烯材料 | 1、分子量≥100万；2、旋转粘度（8%）≥4500CP；3、剥离强度≥0.4N/20mm；4、水含量≤0.10%。 | 锂电池。 |
| 101 | 多元素掺杂四氧化三钴 | 4.45V以上高电压钴酸锂前驱体材料，主含量Co：（71.70-72.30）%；掺杂元素M：（0.50-1.50）%；掺杂元素M包括铝、镁、镍、锰、镧、锆、钛等元素中的两种或两种以上，单个掺杂元素含量为0.10%-0.90%，掺杂元素含量总和应不大于1.5%，粒径D50：15.8-17.2μm；振实密度TD≥2.2g/cm3。 | 手机、笔记本、数码相机等3C电池。 |
| 102 | 富锂锰基正极材料 | 比容量大于300mAh/g。 | 3C数码电池及动力电池。 |
| 103 | 高背极拉力防隐裂的背钝化（PERC）银浆 | 附着力≥5N，电池隐裂程度≤0.5%。 | 光伏产业。 |
| 104 | 高附着力、高稳定性锂离子电池硅碳负极水性粘结剂 | 粘结剂运动黏度<20000mPa.s；负极极片剥离强度>15N/m；制备电池后1C/1C循环寿命>500圈。 | 电子，新能源汽车，储能。 |
| 105 | 高离子电导率β"-Al2O3电解质材料 | 原晶粒度：7-15μm，结晶度>95%,杂质含量<100ppm,330℃离子电阻率3.7Ω∙cm，330℃离子电导率>0.27S/cm。 | 新能源。 |
| 106 | 高容量锂离子电池硅碳复合负极材料 | 首次放电容量≥500mAh/g，首次放电效率≥85％。 | 新能源汽车。 |
| 107 | 高性能动力电池铝箔 | 厚度15μm下抗拉强度≥190MPa，延伸率≥3%，达因值≥30，板型≤10I。 | 动力电池，新能源汽车。 |
| 108 | 光伏组件封装用胶膜 | 高反射率EVA：反射率(400-1100nm)≥92%，与背板粘结力≥40N/cm，交联度≥80%。共挤胶膜：体积电阻率≥1.0+E15Ω•cm，与玻璃粘结力≥60N/cm，交联度≥75%。 | 晶硅光伏组件。 |
| 109 | 晶硅太阳能电池用高性能背钝化（PERC）铝浆 | 光电转换效率≥22.5%；单面铝浆，翘曲＜1.5mm，双面铝浆双面率≥71%。 | 光伏产业。 |
| 110 | 聚四氟乙烯基锂电池隔膜 | 泡点：1.8-2bar,厚度：25-35微米，纵向拉伸强度大于等于16MPa，横向大于等于40MPa。 | 特种电池。 |
| 111 | 锂离子电池电解液 | 水分≤20ppm,酸度≤50ppm,色度≤50Hazen,电导率7.6±0.5ms/cm,密度1.20±0.03g/cm3。 | 新能源电动车。 |
| 112 | 六氟磷酸锂 | 纯度≥99.9%，水分≤10ppm，游离酸含量≤90ppm，DMC不溶物含量≤200ppm，硫酸盐(以SO4计)含量≤5ppm，氯化物（以Cl计）含量≤2ppm，Fe离子含量≤2ppm，K、Na、Ca、Cd、Cr、Cu、Mg、Ni、Pb离子含量≤1ppm。 | 3C数码及电动汽车。 |
| 113 | 钠盐电池用高比能量正极材料 | 正极材料能量密度大于350Wh/kg，组装成的单电芯开路电压2.58V，电位窗口2.20-2.67V，单电芯质量能量密度大于120Wh/kg，体积能量密度大于250Wh/L。单电池功率密度＞100W/kg；充、放电库伦效率＞98%。正极材料技术水平达到国际先进水平，产品实现产业化。 | 钠盐电池专用。 |
| 114 | 柔性CIGS薄膜太阳能电池 | 柔性CIGS组件有效面积光电转化效率≥17%，组件重量≤3.6kg/㎡；最小卷绕直径φ：70mm。 | 智慧城市、5G建设、市政景观、应急装备、航空航天。 |
| 115 | 软包电池铝塑膜用8021铝箔 | 厚度50μm：抗拉≥70MPa，延伸率大于22%，杯突＞7mm。 | 软包电池。 |
| 116 | 三元前驱体NCM811 | Ni：（81-85）mol%；Co：（10-13）mol%；Mn：（3.5-6.5）mol%；主要杂质含量Na≤350ppm，S≤2000ppm，M.I.≤100ppb，粒径D50：（9-12）μm；比表面积BET（4-15）m2/g；振实密度TD≥2.0g/cm3。 | 新能源汽车。 |
| 117 | 双极膜电渗析膜 | 膜尺寸≥500*1000mm；跨膜电压≤1.4V（电流密度600A/m2）；电流效率≥75%；酸碱转化率≥90%；使用寿命超过1年。 | 新能源、医药化工、半导体。 |
| 118 | 太阳能背板用聚偏氟乙烯材料 | 1、熔融指数：19-23g/10min(5KG)；2、熔点≥168℃；3、水含量≤0.10%。 | 光伏。 |
| 六 | 先进半导体材料和新型显示材料 |
| 119 | II-VI族及III-V族量子点 | 尺寸在1-20nm之间，具有高稳定性好、发光效率高、半峰宽窄、波长可调、自吸收小、高量子产率、抗光漂白、激发带广，具有发射波长可定制半导体性质。 | 光电应用：LED、液晶显示器等；生物医学：活体生物成像、细胞成像等。 |
| 120 | OLED材料 | 蒸镀型红光器件其电流效率达到28cd/A，T95@1000nits达10000小时；蒸镀型绿光器件其电流效率达到78.8cd/A，T95@1000nits达17000小时；蒸镀型蓝光器件其电流效率达到10 cd/A，T95@1000nits达1700小时。 | OLED显示器发光材料，手机，电脑，电视机屏幕。 |
| 121 | 半导体高纯石英基础材料 | 金属杂质含量小于20ppm；其中不透明石英玻璃透过率：T190-3000nm＜2%，密度大于2.0g/cm3。 | 集成电路、半导体。 |
| 122 | 低缺陷、高平坦度的大尺寸半导体硅晶圆 | 大尺寸半导体硅晶圆，直径200mm（8英寸）、300mm（12英寸）。 | 消费电子、汽车、5G、人工智能芯片等。 |
| 123 | 电子级氧化亚氮 | 产品纯度:N2O＞99.9995%，H2O＜1ppm，CO2＜0.5ppm，N2＜3ppm，O2＜0.5ppm。 | 新型显示、半导体。 |
| 124 | 复合增亮膜 | 1.透光率≥88%；2.背面雾度(2-60)%；3.铅笔硬度正面500g≥1H,背面500g≥1H；4.表面阻抗正面≤10^14Ω,背面≤10^12Ω；5.热收缩率（90℃，60min）MD≤0.3%，TD≤0.3%；6.附着力100%；7.表观无干涉纹、晶点、横纹。 | TFT、LCD液晶显示屏。 |
| 125 | 感光干膜 | 解析度≤35um，附着力≤35um；封孔能力7.0mm。 | 印制线路板，半导体等。 |
| 126 | 光纤用高纯四氯化硅 | 所含金属杂质达到PPb级。 | 电子，半导体，光纤预制棒，石英玻璃。 |
| 127 | 硅烷 | 纯度≥99.9999%。 | 集成电路、新型显示。 |
| 128 | 超高纯化学试剂 | 电子级硫酸、氢氟酸、硝酸、氨水、盐酸、BOE:单个金属离子＜100ppt。 | 集成电路、新型显示。 |
|  |  | 六氯乙硅烷、四（二甲胺基）钛、（3,3-二甲基-1-丁炔）六羰基二钴：纯度≥99.5%，金属离子大于等于6N。 |  |
|  |  | 高纯氯气、高纯氯化氢：H2/O2/N2/CO/CO2含量要求控制在1ppm之内；H2O含量控制在500ppb之内；金属离子含量控制在100ppb之内。 |  |
|  |  | 高纯一氟甲烷：纯度≥99.999%（v/v）,O2≤5ppmv，N2≤10ppmv，H20≤0.5ppmv，HF≤1ppmv（折HF）。 |  |
|  |  | 高纯三氟甲烷：纯度≥99.999%（v/v）,有机物≤2ppmv，O2+N2+Ar≤1ppmv，CO2≤0.5ppmv，CH4≤0.5ppmv，H20≤0.5ppmv，酸度CO2≤0.2ppmv。 |  |
|  |  | 高纯八氟环戊烯：纯度≥99.999%（v/v）,02≤1ppmv，N2≤4ppmv，H20≤8ppmv。 |  |
|  |  | 高纯六氟丁二烯：纯度≥99.995%（v/v）。 |  |
|  |  | 高纯六氟化钨：WF6：纯度：5N5；不凝气含量：≤0.5 vol ppm；HF≤1ppm；金属总量≤300 wt ppb。 |  |
| 129 | 高性能靶材 | 超高纯钛靶材晶粒尺寸≤10μm；尺寸公差±0.1mm，表面粗糙度≤0.8μm；与背板焊接结合率≥98%，局部最大缺陷尺寸≤2％。 | 集成电路（180nm～7nm技术节点的应用）。 |
|  |  | 超高纯铜及合金靶材晶粒尺寸≤40μm；尺寸公差±0.1mm，表面粗糙度≤0.8μm；与背板焊接结合率≥98%，局部最大缺陷尺寸≤2％。 |  |
|  |  | 超高纯钽及合金靶材晶粒尺寸≤50μm；尺寸公差±0.1mm，表面粗糙度≤0.8μm；与背板焊接结合率≥98%，局部最大缺陷尺寸≤2％。 |  |
|  |  | 超高纯W靶材晶粒尺寸≤50μm；靶材尺寸公差±0.1mm，表面粗糙度≤0.8μm；与背板焊接结合率≥98%，局部最大缺陷尺寸≤2％。 |  |
|  |  | 超高纯Co靶材晶粒尺寸≤40μm；织构满足使用要求；尺寸公差±0.1mm，表面粗糙度≤0.8μm；与背板焊接结合率≥98%，局部最大缺陷尺寸≤2％；靶材表面清洁度符合电子级要求。 |  |
| 七 | 其他关键战略材料 |
| 130 | 25K大丝束PAN基碳纤维 | 拉伸强度≥4500MPa，拉伸模量≥235GPa，线密度600g/km±40g,伸长率＞1.6%。 | 航空、航天、轨道交通、海工、风电装备、压力容器，不包括体育休闲产品制造。 |
| 131 | PMP/PP中空纤维氧合膜丝 | 壁厚：90±10um；外径：380±10 um；内径：200-220um；孔隙率：40-50%；拉伸强度：120-130cN；断裂伸长率：≥150%；内爆压力：≥3.5bar；氧气通量：280-350ml/[min.m2.cmHg]；CO2/O2的比值>1.1at1bar。 | 氧合器、人工肺。 |
| 132 | 超低损5G通信用光缆 | 1310nm≤0.35dB/km，15550nm≤0.19dB/km。 | 电子通信、5G通信、物联网、工业互联网等。 |
| 133 | 飞机起落架用超高强度钢23Co14Ni12Cr3MoE（AerMet100） | 杂质元素含量S、P、O、N、H总含量小于60ppm；晶粒度不小于8.0级；抗拉强度≥1930MPa，屈服强度≥1620MPa，延伸率≥10%，断面收缩率≥55%，断裂韧度≥110MPa/m。 | 飞机起落架、军工等。 |
| 134 | 高纯纳米硅粉 | 纯度99.999%以上，粒度控制在100nm以内。 | 充电锂离子电池负极材料，碳硅包覆材料，新一代电子和量子器件，生物医药等领域。 |
| 135 | 高代次镍基单晶高温合金材料 | 1100℃/137MPa持久寿命高于300h,密度不高于9.0g/cm3。 | 航空发动机和燃气轮机。 |
| 136 | 特种无缝钢管 | 超超临界火电机组建设用高压锅炉管（耐热不锈钢Surper304、S740、HR3C等），核电建设蒸发器管（耐蚀钢690U型管）。耐高压≥25MPa，耐高温≥600℃，铅、锡、砷、锑、铋单个元素含量＜30ppm，总含量＜120ppm，耐腐蚀、长寿命等性能达到国际领先水平。 | 火电、核电。 |
| 137 | 油气开采用高性能油井套管 | 1、屈服强度758-965MPa；2、-10℃全尺寸冲击≥60J；3、在温度：220℃，C02分压：4.8MPa,试验溶液：NaCl：173.958；NaHCO3：0.260；KCl：12.646；Na2SO4：0.636；CaCl2：23.060；MgCl2·6H2O：2.221（g/L)的条件下，均匀腐蚀速率≤0.01mm/a、720h，加载应力90%Ysmin，C型环应力腐蚀试验无裂纹。 | 石油天然气开采。 |
| 前沿新材料 |
| 138 | 单层石墨烯多功能复合纤维 | DTY断裂强度≥3.1cN/dtex，远红外发射率≥0.94，远红外温升≥2.1℃。 | 差异化纤维、功能化纤、功能织物、功能填充物、医疗面料。 |
| 139 | 高径向热导率石墨烯热界面材料 | 尺寸≥30mm×30mm×(0.5–2) mm，本征热导率≥80W/mK，有效热导率≥35W/mK，界面热阻≤0.25Kcm2/W（50psi，1mm），压缩性≥30%（50psi），使用温度：-196–500°C，阻燃等级：V-0（UL94）。 | 5G通讯设备，大功率IGBT，LED，智能手机，激光器等散热器件。 |
| 140 | 全单层石墨烯 | 单层率99%以上，横向尺寸1-200μm。 | 纺丝、纺膜、气凝胶。 |
| 141 | 石墨烯RFID射频识别标签 | 工作频率860-960MHz，识读距离大于等于10米，耐300-500oC高温，抗金属干扰，数据存储10年，写入次数10万次。 | 身份识别、交通管理、军事与安全、资产管理、物流、工业控制。 |
| 142 | 石墨烯薄膜 | 单层石墨烯薄膜可见光区平均透过率（含基材）优于89%，纯石墨烯薄膜雾度≤1%、面电阻值≤180Ω/□；双层石墨烯薄膜可见光区平均透过率（含基材）优于86%，纯石墨烯薄膜雾度≤1%、面电阻值≤100Ω；与其它纳米材料复合的石墨烯薄膜雾度＜5%、面电阻值＜10Ω；在ITO膜失效的情况下，可以承受超过10万次的循环弯曲实验。 | 电子，半导体。 |
| 143 | 石墨烯导热膜 | 导热率1000-2000W/mK，导电率1*105-1*106S/cm，断裂伸长率6-16%，拉伸强度10-80MPa。 | 电子通信、航空航天、汽车、智能穿戴、电磁屏蔽。 |
| 144 | 石墨烯导热散热膜 | 厚度40-150微米，面内热导率高于1000W/mK，垂直热导率高于6W/mK。 | 手机、动力电池组、微型投影仪、医疗设备、智能眼镜、平板电脑等。 |
| 145 | 石墨烯电热膜 | 波长范围8-15μm，电热转换效率95%，升温时间<30s,使用温度<70℃；耐弯折，绕25㎜的圆柱1500次，电阻变化小于10%。 | 医疗健康、家居建材。 |
| 146 | 石墨烯复合硅碳负极材料 | 石墨烯复合硅碳负极材料：压实密度≥1.5g/m3；电导率≥5 S/cm；0.1C放电容量≥1400mAh/g；0.2C倍率循环充放电200次后容量保持率≥90%。以石墨烯复合硅碳负极材料混合石墨产品：粒径D50颗粒在13-15um左右，比表面积为2.1-2.6m2/g，振实密度为0.95-1.0g/cm3，首次效率≥88%，0.1C可逆容量≥420 mAh/g，0.2C可逆容量≥400 mAh/g左右，0.2C循环500次容量保持率为≥90%。 | 3C数码锂离子电池，动力锂离子电池。 |
| 147 | 石墨烯改性丙烯酸乳液 | 石墨烯聚合分散后，乳液粒径＜400nm，耐盐雾性能＞600hr，耐酸/耐碱性能＞120h。 | 水性涂料产业（包括水性防腐、防水、内外墙涂料、水性木器漆等领域）。 |
| 148 | 石墨烯基导热硅胶 | 厚度0.2-2mm，热导率＞10W/(m*K)，热阻＜0.8℃/W，硬度＜70°，使用温度：-60-200℃。 | 消费电子，通信基站，汽车电子、医疗器械，航空航天，高铁，新能源汽车、LED。 |
| 149 | 石墨烯基空气阴极极片 | 批量生产空气阴极制作的单体测试电池在1V工作电压下功率密度达到300mW/cm2，衰减率低于10%/kh。 | 新能源、应急装备、5G及军工。 |
| 150 | 石墨烯基碳纤维 | 拉伸强度0.5-3.5GPa，杨氏模量100-400GPa，断裂伸长率0.5-20%，导电率1000-220000S/cm，导热率800-1500W/mk。 | 航天航空、军用装备材料。 |
| 151 | 石墨烯柔性电热膜 | 发热温度<100度，驱动电压<12V，曲率半径小于10mm，耐弯折大于等于10万次。 | 可穿戴取暖，电子信息。 |
| 152 | 碳纳米管 | 碳相纯度≥97%，管径12-15nm，长度3-15μm，比表面积250-290㎡/g。 | 锂离子电池，导电塑料，轮胎行业。 |
| 153 | 小尺寸、高品质的物理法石墨烯粉体 | 石墨烯粉体形貌为片状，平均片径10微米（±10%），厚度2nm（±10%），碳含量>99.9。 | 电子，新能源，石化,电力电器等领域。 |