浙江省新材料产业统计目录（试行）

| 代码 | 产业分类 | 行业代码 | 行业名称 | 重点产品和服务 | 产品代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、先进基础材料 |
| 1.1 | （一）先进钢铁材料 |
| 1.1.1 | 高性能轴承用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 高碳铬轴承钢（GB/T 18254-2016，汽车、风电、铁路车辆轴承用高碳铬轴承钢（GCr15、GCr18Mo）及DZC1） | 3130003 |
|  |  |  |  | 中碳轴承钢（G56Mn、G42CrMo4） | 3130005 |
|  |  |  |  | 不锈轴承钢（高氮不锈轴承钢GB/T3086-2008 高碳铬不锈轴承钢） | 3130006 |
|  |  |  |  | 高温轴承钢（YB/T 4105、YB/T688、W9Cr4V2、W18Cr4V、M2） | 3130007 |
| 1.1.2 | 高应力弹簧钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 高应力悬架弹簧用钢（1800MPa及以上） | 3130013 |
|  |  |  |  | 高应力阀门弹簧用钢（1000MPa及以上） | 3130014 |
| 1.1.3 | 高强度紧固件用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 汽车紧固件用钢（10.9级及以上冷镦钢） | 3130015 |
|  |  |  |  | 建筑桥梁紧固件用钢（12.9级及以上） | 3130016 |
|  |  |  |  | 风电螺栓用钢（叶片和轮毂连接用） | 3130017 |
|  |  |  |  | 汽轮机紧固件用钢 | 3130018 |
|  |  |  |  | 其他12.9级及以上高强度螺栓用钢 | 3130019 |
|  |  |  |  | 耐延迟断裂高强度螺栓钢 | 3130020 |
| 1.1.4 | 高性能工具模具钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 粉末冶金工具钢 | 3130021 |
|  |  |  |  | 易磨削高性能高速钢 | 3130022 |
|  |  |  |  | 高精度高质量冷作模具扁钢（厚度超过600mm，探伤级别达欧洲E/e级，制造级进模具用） | 3130024 |
|  |  |  |  | 高导热高热强热作模具钢 | 3130025 |
|  |  |  |  | 高品质塑料模具扁钢 | 3130026 |
| 1.1.5 | 机床专用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 机床滚珠丝杠用钢 | 3130027 |
|  |  |  |  | 机床直线导轨用钢 | 3130028 |
| 1.1.6 | 线材制品用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 免铅浴线材产品（EDC） | 3130126 |
|  |  |  |  | 高强度帘线钢产品（LX90B、LX86B） | 3130127 |
|  |  |  |  | 气保焊丝钢AER70S-G | 3130128 |
|  |  |  |  | 管线焊丝钢 | 3130129 |
|  |  |  |  | 铁路耐候焊丝钢 | 3130130 |
| 1.1.7 | 高技术船舶用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 集装箱船用止裂厚板（60mm以上） | 3130030 |
|  |  |  |  | 大型油船用高品质耐蚀船板及管（5000吨以上油船用耐蚀钢） | 3130031 |
| 1.1.8 | 海洋工程用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 可大线能量焊接海洋工程厚板（100KJ/cm以上） | 3130032 |
|  |  |  |  | 超高强度海洋工程厚板（F500以上） | 3130033 |
|  |  |  |  | 齿条钢特厚板（100mm以上，EQ50及以上） | 3130034 |
|  |  |  |  | 高质量等级大规格热轧型钢（43号超大规格，D40/E36高质量等级） | 3130035 |
|  |  |  |  | 高强度高韧性系泊锚链钢（R5及以上） | 3130036 |
| 1.1.9 | 车轮用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 高断裂韧性、高疲劳性能车轮钢（350km/h以上） | 3130037 |
|  |  |  |  | 重载货车车轮用钢（30～40吨轴重） | 3130038 |
|  |  |  |  | 减震降噪弹性车轮用钢 | 3130110 |
| 1.1.10 | 钢轨用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 快速重载铁路用钢轨（承载寿命2～4亿吨级（小区率半径）直线铁路承载寿命8亿吨） | 3130039 |
|  |  |  |  | 预应力轨板钢丝用钢 | 3130111 |
| 1.1.11 | 转向架用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 高性能转向架用钢 | 3130041 |
| 1.1.12 | 车体用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 重载铁路车体用弹簧钢 | 3130042 |
|  |  |  |  | 城市轨道交通车厢用不锈钢（301L等） | 3130043 |
| 1.1.13 | 高强度汽车用冷轧板加工 | 3130* | 钢压延加工 | 高深冲性能汽车用冷轧板（DC05～DC07、O5板，抗拉强度590MPa以上，强塑积达到20～50GPa%，包括冷轧、热轧、酸洗、镀层产品等） | 3130044 |
| 1.1.14 | 先进超高强度板及其镀层板加工 | 3130* | 钢压延加工 | DP钢(双相钢) | 3130046 |
|  |  |  |  | CP钢(多相钢) | 3130047 |
|  |  |  |  | TRIP钢(相变诱导塑性钢) | 3130048 |
|  |  |  |  | M钢（马氏体钢） | 3130049 |
|  |  |  |  | FB钢（高扩孔钢） | 3130050 |
|  |  |  |  | QP钢（淬火延性配分钢） | 3130051 |
|  |  |  |  | PH钢（热冲压用钢） | 3130052 |
|  |  |  |  | 热成型钢 | 3130053 |
| 1.1.15 | 高性能电工钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 高牌号无取向电工钢（GB/T2521.1—2016（50W400及35W360及以上）） | 3130061 |
|  |  |  |  | 高效中高频无取向电工钢（《电动汽车驱动电机用冷轧无取向电工钢带》（GB/T 34215-2017）YB/T 5224-2014中频用电工钢薄带） | 3130062 |
|  |  |  |  | 高磁感无取向电工钢（GB/T 25046—2010（全部）） | 3130063 |
|  |  |  |  | 高磁感取向电工钢（GB/T 2521.2—2016（QG系列和QH系列）） | 3130064 |
| 1.1.16 | 电池壳用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 电池壳用钢 | 3130133 |
| 1.1.17 | 高性能油气钻采用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 采油树用钢 | 3130066 |
|  |  |  |  | 油气钻采用高强度油井管（BG140-170V） | 3130067 |
|  |  |  |  | 油气钻采用耐腐蚀油井管（G110-125SS、BG13Cr-17Cr-110/125、BG2250、2830、2532、028） | 3130068 |
|  |  |  |  | 油气钻采用高抗挤油井管（BG140-170TT） | 3130069 |
|  |  |  |  | 油气钻采用经济型中Cr钢（BG3-9Cr） | 3130070 |
|  |  |  |  | 油气钻采用连续油井管用钢（CT70-CT130） | 3130071 |
|  |  |  |  | 油气钻采用可膨胀套管用钢 | 3130072 |
|  |  |  |  | 页岩气钻采用钢（BG110-155SG） | 3130073 |
|  |  |  |  | 深海油气钻采用隔水管 | 3130074 |
|  |  |  |  | 深海油气开采用钢悬链立管 | 3130075 |
|  |  |  |  | 超级13Cr油套管 | 3130107 |
|  |  |  |  | 双相不锈钢油套管 | 3130108 |
|  |  |  |  | 快速上卸扣套管（508mmJ55BHC） | 3130112 |
|  |  |  |  | 液化天然气储罐建设用低温钢筋 | 3130113 |
| 1.1.18 | 高性能油气输送用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 大口径(1422mm)厚规格X80管线钢（厚度大于25mm） | 3130076 |
|  |  |  |  | 低温环境用高性能管线用钢（X70\X80，零下30摄氏度及以下） | 3130077 |
|  |  |  |  | 耐腐蚀管线用钢（CO2、H2S）（X52MS\X65MS） | 3130078 |
|  |  |  |  | 深海油气输送用管线用钢（X65及以上） | 3130079 |
|  |  |  |  | 抗大变形管线用钢（X70HD、X80HD） | 3130080 |
|  |  |  |  | 超大壁厚管线用钢（X65、X70厚度大于30mm） | 3130081 |
|  |  |  |  | 超高强度管线用钢（X90、X100、X120） | 3130082 |
| 1.1.19 | 高温压力容器用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 高温高压容器用Cr-Mo合金钢厚板（JIS G3206-1993、JIS G4110-1993、ASME SA542。用于加氢反应器、煤液化、气化等） | 3130083 |
|  |  |  |  | 高温高压容器用耐蚀钢（GB 713-2014） | 3130084 |
| 1.1.20 | 低温压力容器用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 低温容器用钢板（GB 3531-2014、ASME SA612。- 20 ～ -70℃乙烯、丙烯和低温介质容器用钢板及其管线钢板） | 3130085 |
|  |  |  |  | 超低温容器用钢板（-101℃及其以下用3.5Ni、5Ni、9Ni、钢板及其钢管LNG用7Ni钢（替代9Ni，用于陆上大罐）5Ni改进型。GB24510-2009《低温压力容器用9Ni钢板》） | 3130086 |
|  |  |  |  | 殷瓦钢（YB/T 5241-2014） | 3130087 |
|  |  |  |  | LNG用高锰钢（ASTM A1106 / A1106M – 17） | 3130088 |
|  |  |  |  | 钢-钛复合用储罐用钢（GB 8547-2006） | 3130089 |
| 1.1.21 | 高强耐火耐候房屋建筑钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 高强、抗震、耐火、耐候建筑用钢（管、型、板）（厚度12mm以上，屈服强度600～1000MPa，600℃屈服强度高于室温强度2/3，弹性模量高于室温75%以上，大气环境年腐蚀速率0.01mm/a以下） | 3130090 |
| 1.1.22 | 桥梁用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 高强耐候桥梁用钢（GB/T 714-2015，屈服强度>=500MPa，耐大气腐蚀指数I>=6.0，四年后双面年腐蚀速率不大于0.03mm/a） | 3130091 |
|  |  |  |  | 桥梁缆索用钢（1860MPa以上） | 3130092 |
| 1.1.23 | 沿海建筑用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 岛礁及沿海建筑用耐蚀钢（海洋环境用钢筋的耐氯离子腐蚀性能达到20MnSi系列钢筋的2倍以上） | 3130093 |
| 1.1.24 | 高性能耐磨钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 高性能耐磨钢（NM500、NM550、NM600） | 3130095 |
| 1.1.25 | 高品质不锈钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 超级奥氏体耐蚀不锈钢（高钼耐蚀不锈钢板和管、尿素级不锈钢板和管） | 3130096 |
|  |  |  |  | 高氮奥氏体不锈钢（304LN、316LN、309、310、BFS400等） | 3130097 |
|  |  |  |  | 超级铁素体不锈钢（中铬及以上的超纯铁素体不锈钢） | 3130098 |
|  |  |  |  | 超级双相不锈钢（更高的强度和抗氧化性能，更低的材料成本，强度达400～500MPa） | 3130099 |
|  |  |  |  | 超级马氏体不锈钢 | 3130114 |
|  |  |  |  | 不锈钢镜面板 | 3130115 |
| 1.1.26 | 先进钢铁材料铸件制造 | 3391* | 黑色金属铸造 | 高强高塑性球墨铸铁件（固溶强化铁素体球墨铸铁件）（高压、大流量、大功率、高精度液压件，高精度及高精度保持下机床，乏燃料储运容器，高铁机车转向架轴箱、变速箱、电机壳等零件，风电轮毂、底座等用铸铁件） | 3391001 |
|  |  |  |  | 等温淬火球铁铸件 | 3391002 |
|  |  |  |  | 低温、超低温球墨铸铁件 | 3391003 |
|  |  |  |  | 蠕墨铸铁件 | 3391004 |
|  |  |  |  | 船舶及海洋工程用耐蚀不锈钢铸件 | 3391008 |
|  |  |  |  | 特殊钢铸件产品 | 3391009 |
|  |  |  |  | 高强度低温用可焊接铸钢件 | 3391010 |
|  |  |  |  | 单重100吨及以上矿冶重机、石化铸件 | 3391021 |
|  |  |  |  | 重载火车车钩铸件 | 3391022 |
|  |  |  |  | 大型桥梁、石油钻井平台、矿场建设等配套机架、壳体、端盖等大型碳钢铸件 | 3391023 |
|  |  |  |  | 汽轮机汽缸铸件 | 3391024 |
| 1.1.27 | 优质焊接材料制造 | 3399* | 其他未列明金属制品制造 | 耐热钢特种钢用焊接材料产品 | 3399002 |
|  |  |  |  | 低温钢特种钢用焊接材料产品 | 3399003 |
|  |  |  |  | 低合金高强钢特种钢用焊接材料产品 | 3399004 |
|  |  |  |  | 不锈钢特种钢用焊接材料产品 | 3399005 |
|  |  |  |  | 新型合金材料产品 | 3399006 |
|  |  |  |  | 镍及镍合金用焊接材料产品 | 3399008 |
|  |  |  |  | 特种修复用焊接材料产品 | 3399009 |
|  |  |  |  | 镍基、钴基、银焊条产品 | 3399010 |
|  |  |  |  | 防水、水下等特殊工况用焊条产品 | 3399011 |
|  |  |  |  | 特种功能钎料材料、钎剂产品 | 3399012 |
|  |  |  |  | 低氢型气保护药芯焊丝 | 3399013 |
|  |  |  |  | 大线能量气电立焊药芯焊丝 | 3399014 |
|  |  |  |  | 硬面堆焊药芯焊丝 | 3399015 |
|  |  |  |  | 电子元器件焊接用SMT（表面贴装技术）焊粉 | 3399016 |
| 1.1.28 | 高性能丝绳制品制造 | 3340* | 金属丝绳及其制品制造 | 海洋工程类钢丝绳 | 3340006 |
|  |  |  |  | 电梯用复合钢芯、高层高速钢丝绳 | 3340007 |
|  |  |  |  | 航天军工用钢丝绳 | 3340008 |
|  |  |  |  | 大直径、高强度特种钢丝绳 | 3340009 |
|  |  |  |  | 工程、矿类用特种钢丝绳 | 3340010 |
|  |  |  |  | 切割钢丝 | 3340011 |
|  |  |  |  | 线接触、超高强度、耐冲击高延伸钢帘线 | 3340012 |
|  |  |  |  | 特种预应力钢绞线（热镀锌、注蜡、铝包、环氧涂层填充、LNG工程用耐低温） | 3340013 |
|  |  |  |  | 特种钢丝类（核潜艇焊接用、装甲车与核潜艇用焊丝；3D、4D、5D镀铜钢纤维、热镀稀土合金、热镀锌铝合金、航空滤网） | 3340014 |
|  |  |  |  | 碳钢纤维产品等 | 3340015 |
|  |  | 3389* | 其他金属制日用品制造 | 高性能钢丝绳及制品（不锈钢纤维及纤维毡） | 3389001 |
| 1.1.29 | 高性能金属密封材料制造 | 3481* | 金属密封件制造 | 特殊密封用丝带材 | 3481001 |
|  |  |  |  | 金属磁流体材料与密封件 | 3481002 |
|  |  |  |  | 电力设备高温、高压机械用密封件 | 3481003 |
| 1.1.30 | 高品质不锈钢制品制造 | 3311* | 金属结构制造 | 高性能不锈钢制品（高性能是指用于核电、航空航天及军工装备、海洋工程、生物医学工程用（二类以上）） | 3311001 |
|  |  |  |  | 不锈钢波纹管补偿器 | 3311002 |
|  |  |  |  | 不锈钢波纹管膨胀节 | 3311003 |
|  |  |  |  | 高柔性耐高温、耐蚀不锈钢金属软管等产品 | 3311004 |
|  |  |  |  | 减震降噪不锈钢金属软管 | 3311005 |
|  |  |  |  | 不锈钢多孔材料 | 3311006 |
|  |  |  |  | 不锈钢粉末及其粉末冶金制品 | 3311007 |
| 1.1.31 | 其他结构复合材料制造 | 3130* | 钢压延加工 | 不锈钢与碳钢复合板 | 3130116 |
|  |  |  |  | 不锈钢与碳钢管产品 | 3130117 |
|  |  |  |  | 减震复合钢板 | 3130118 |
|  |  |  |  | 多金属复合材料 | 3130119 |
|  |  |  |  | 钛钢复合材料 | 3130120 |
|  |  |  |  | 镍钢复合材料 | 3130121 |
|  |  |  |  | 铝钢复合材料 | 3130122 |
|  |  |  |  | 铜钢复合材料 | 3130123 |
| 1.2 | （二）先进有色金属材料 |
| 1.2.1 | 高品质铝铸件制造 | 3392* | 有色金属铸造 | 航空航天铸件（用于航空航天、汽车、轨道交通、能源领域） | 3392001 |
|  |  |  |  | 航空航天用铝合金复杂铸件（GB/T 9438-2013） | 3392002 |
|  |  |  |  | 汽车与新能源汽车铸件 | 3392003 |
|  |  |  |  | 高强韧轻量化结构件压铸铝合金（半固态流变压铸和高真空压铸工艺生产抗拉强度＞340MPa） | 3392005 |
|  |  |  |  | 轨道交通铸件 | 3392006 |
|  |  |  |  | 高铁用大型复杂铝合金铸件 | 3392007 |
|  |  |  |  | 能源动力装备铸件 | 3392008 |
|  |  |  |  | 高压、超高压输变电用铝合金铸件 | 3392009 |
| 1.2.2 | 高品质铝材制造 | 3252* | 铝压延加工 | 高性能铝合金薄板（2000、7000系及5A06铝合金、铝锂合金） | 3252001 |
|  |  |  |  | 大规格铝合金预拉伸厚板（2000、7000系铝合金及6061铝合金） | 3252003 |
|  |  |  |  | 挤压型材（2000、7000系及5A06铝合金、铝锂合金） | 3252004 |
|  |  |  |  | 管材（2000、7000系及5A02、6061铝合金） | 3252005 |
|  |  |  |  | 棒材（2000、7000系及5A06铝合金） | 3252006 |
|  |  |  |  | 可焊铝合金薄板（Mg含量大于3.5%的5000系铝合金） | 3252007 |
|  |  |  |  | 整体壁板型材（用于舱室等） | 3252009 |
|  |  |  |  | 汽车用铝材 | 3252010 |
|  |  |  |  | 汽车用高性能铝合金板（GB/T 33227-2016标准，6014、6016~S、6016~IH、6A16、5182~RSS、5754等十余种合金） | 3252011 |
|  |  |  |  | 汽车防碰撞系统用铝加强件（6000系铝合金） | 3252012 |
|  |  |  |  | 汽车结构用铝合金型材（5000、6000、7000系铝合金） | 3252013 |
|  |  |  |  | 汽车空调散热件-铝与铝合金箔带及复合带材（Al-Mn、Al-Si） | 3252032 |
|  |  |  |  | 3C产品用新型铝合金（6016、5252等产品板带材） | 3252021 |
|  |  |  |  | 电容器铝箔 | 3252022 |
|  |  |  |  | 键合铝线 | 3252033 |
|  |  |  |  | 铝镁合金丝线 | 3252034 |
|  |  |  |  | 硅铝丝材 | 3252035 |
|  |  |  |  | 印刷用CTP板基 | 3252023 |
|  |  |  |  | 超薄罐身用铝合金（0.26mm以下） | 3252025 |
|  |  |  |  | 双零铝箔 | 3252026 |
|  |  |  |  | 其他高品质铝材 | 3252027 |
| 1.2.3 | 高品质铝锻件制造 | 3393* | 锻件及粉末冶金制品制造 | 铝合金精密模锻件 | 3393017 |
|  |  |  |  | 高铁用轴厢体模锻件 | 3393018 |
|  |  |  |  | 船用柴油机用模锻件（2618等模锻件） | 3393019 |
|  |  | 3831* | 电线、电缆制造 | 铝合金电缆 | 3831001 |
|  |  |  |  | 复合海底电缆 | 3831002 |
|  |  |  |  | 高压超高压电缆 | 3831003 |
| 1.2.4 | 新型铜及铜合金制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 电子用高性能铜合金 | 3240065 |
|  |  |  |  | 高性能接茬元件用铜合金（高强高导铜合金） | 3240009 |
|  |  |  |  | 高性能无铍弹性铜合金（Cu-Ni-Si系合金） | 3240010 |
|  |  |  |  | 高性能耐蚀铜合金 | 3240011 |
|  |  |  |  | 高强耐磨铜合金（HKHT青铜等） | 3240012 |
|  |  |  |  | 抑菌环保型铜合金（无铅黄铜等） | 3240013 |
|  |  |  |  | 铋硅碲系无铅易切削型铜合金 | 3240066 |
|  |  |  |  | 其他高性能铜及铜合金（除上述所列高性能铜合金（如铜锡锆、铜铬锆系铜合金）） | 3240014 |
| 1.2.5 | 高品质铜铸件制造 | 3392* | 有色金属铸造 | 轨道交通用铜铸件 | 3392010 |
|  |  |  |  | 海洋工程用铜铸件 | 3392011 |
|  |  |  |  | 大型舰船用螺旋桨铜铸件 | 3392012 |
| 1.2.6 | 高品质铜材制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 高性能接插元件用铜合金（高强高导Cu- Cr-Ti等铜合金） | 3240068 |
|  |  |  |  | 高强高弹铜合金（Cu-Ni-Si系合金） | 3240069 |
|  |  |  |  | 高性能铜合金丝线材 | 3240072 |
|  |  |  |  | 高导热铜基复合热沉材料 | 3240073 |
|  |  |  |  | 高温抗软化合金（Cu-Cr、Cu-Zr、Cu-Cr-Zr合金） | 3240071 |
|  |  |  |  | 海水淡化用高性能铜合金管（高性能黄铜、白铜材料） | 3240074 |
|  |  |  |  | 石油钻探用高强耐蚀铜合金管 | 3240076 |
|  |  |  |  | 高强高导铜合金（Cu-Ni-Si系合金、青铜） | 3240077 |
|  |  |  |  | 接触网用高强铜合金（Cu-Sn、Cu-Mg、Cu-Ag、Cu-Ni-Si系合金） | 3240078 |
|  |  |  |  | 高性能接插件用铜合金（高性能黄铜材料） | 3240079 |
|  |  |  |  | 微型电机用铜合金（含银无氧铜） | 3240080 |
|  |  |  |  | 高性能高精度铜合金（高性能黄铜合金） | 3240082 |
|  |  |  |  | 新能源汽车高精度铜合金（高性能紫铜） | 3240083 |
|  |  |  |  | 核电耐蚀铜合金（高性能银铜） | 3240084 |
|  |  |  |  | 海水养殖用铜合金 | 3240085 |
|  |  |  |  | 抑菌环保用铜材 | 3240086 |
|  |  |  |  | 新型造币铜合金（黄铜、青铜、白铜造币带） | 3240087 |
|  |  |  |  | 耐磨耐蚀铜合金 | 3240088 |
|  |  |  |  | 精密铜管（如内螺纹管、毛细管等） | 3240089 |
|  |  | 3251* | 铜压延加工 | 高纯无氧铜、电子铜（电真空器件、电子行业用铜材） | 3251001 |
|  |  |  |  | 高频微波、高密度封装覆铜板 | 3251007 |
|  |  |  |  | PCB用高纯铜箔 | 3251008 |
|  |  |  |  | 海洋工程与高技术船舶用铜材（耐高流速白铜管等） | 3251013 |
|  |  |  |  | 铁路贯通线用铜带（高性能黄铜材料） | 3251021 |
|  |  |  |  | 集流体用铜带 | 3251017 |
|  |  |  |  | 宽幅薄变压器带（T2导、TU1宽度大于600mm） | 3251031 |
|  |  |  |  | 其他领域用铜材 | 3251036 |
| 1.2.7 | 铜合金锻件产品制造 | 3393* | 锻件及粉末冶金制品制造 | 高铁制动系统用铜合金闸片 | 3393020 |
|  |  |  |  | 铜基自润滑材料 | 3393021 |
| 1.2.8 | 高品质钛材制造 | 3259* | 其他有色金属压延加工 | 钛合金板材/棒材/管材/箔材/丝材 | 3259001 |
|  |  |  |  | 轧制环材 | 3259003 |
|  |  |  |  | 钛合金挤压型材 | 3259004 |
| 1.2.9 | 高品质镁铸件制造 | 3392* | 有色金属铸造 | 3C产品用镁合金精密压铸件 | 3392016 |
|  |  |  |  | 汽车用镁合金精密压铸件 | 3392017 |
| 1.2.10 | 镁合金锻件产品制造 | 3393* | 锻件及粉末冶金制品制造 | 镁合金锻造汽车轮毂 | 3393024 |
| 1.2.11 | 钨钼材料制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 钨铜合金 | 3240016 |
|  |  |  |  | 钼铜合金 | 3240017 |
|  |  |  |  | 钼钛锆(TZM)合金 | 3240018 |
|  |  |  |  | 铪钼（MHC）合金 | 3240019 |
|  |  | 3254* | 稀有稀土金属压延加工 | 高品质钨加工材（棒、板、片、丝等） | 3254001 |
|  |  |  |  | 高品质钼加工材 | 3254002 |
|  |  |  |  | 钼大型复杂异型件 | 3254003 |
| 1.2.12 | 其他稀有金属材料制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 高品质钴加工材（用于靶材、高温合金等） | 3240090 |
|  |  |  |  | 高品质铍加工材（核电、光学用） | 3240091 |
|  |  |  |  | 高品质铟加工材（InAgCd合金棒，用于核电） | 3240092 |
|  |  | 3254* | 稀有稀土金属压延加工 | 高品质钒加工材（纯钒、核工业用VCrTi靶） | 3254008 |
| 1.2.13 | 贵金属催化材料制造 | 2661* | 化学试剂和助剂制造 | 贵金属纳米催化材料 | 2661001 |
|  |  |  |  | 铑催化材料 | 2661002 |
|  |  |  |  | 钯催化材料 | 2661003 |
|  |  |  |  | 铂催化材料 | 2661004 |
|  |  |  |  | 贵金属化合物及均相催化剂 | 2661005 |
| 1.2.14 | 新型电接触贵金属材料制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 铂铱系列 | 3240026 |
|  |  |  |  | 金铜系列 | 3240027 |
|  |  |  |  | 金银铜系列 | 3240028 |
|  |  |  |  | 钯银铜系列 | 3240029 |
|  |  |  |  | 银锡系列 | 3240030 |
|  |  |  |  | 银锡铋系列 | 3240031 |
|  |  |  |  | 其他新型电接触材料 | 3240032 |
| 1.2.15 | 电子浆料制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 片式元器件用导电银浆 | 3985001 |
|  |  |  |  | 可拉伸导电银浆（用于可穿戴设备、医疗、通讯） | 3985005 |
|  |  |  |  | 厚膜加热银浆（智能家电） | 3985006 |
|  |  |  |  | 贵金属（金，铂，钯，钌，銀）粉体及导电浆料 | 3985007 |
|  |  |  |  | 钌系电阻浆料 | 3985008 |
| 1.2.16 | 高品质贵金属加工材料制造 | 3253* | 贵金属压延加工 | 高品质金棒材及其他金加工材 | 3253001 |
|  |  |  |  | 高品质银材及其他银加工材 | 3253002 |
|  |  |  |  | 高品质铂材及其他铂加工材 | 3253003 |
|  |  |  |  | 高品质钯材及其他钯加工材 | 3253004 |
|  |  |  |  | 高品质铑材及其他铑加工材 | 3253005 |
|  |  |  |  | 高品质铱材及其他铱加工材 | 3253006 |
|  |  |  |  | 高品质锇材及其他锇加工材 | 3253007 |
|  |  |  |  | 高品质钌材及其他钌加工材 | 3253008 |
|  |  |  |  | 高品质其他贵金属加工材 | 3253009 |
|  |  |  |  | 贵金属铂催化剂 | 3253010 |
| 1.2.17 | 稀土光功能材料制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 白光LED荧光粉（高品质照明和显示用LED荧光粉封装器件光效150lm/w。生物农业照明发光用） | 3985163 |
|  |  |  |  | 三基色荧光粉（三基色荧光粉荧光灯光效≥70lm/W） | 3985021 |
|  |  |  |  | 长余辉荧光粉（长余辉荧光粉的余辉时间≥10h） | 3985022 |
|  |  |  |  | 稀土光学玻璃 | 3985164 |
|  |  |  |  | 稀土卤化物发光材料 | 3985165 |
|  |  |  |  | 稀土光学晶体材料 | 3985166 |
| 1.2.18 | 稀土催化材料制造 | 2661* | 化学试剂和助剂制造 | 石油裂化催化材料 | 2661006 |
|  |  |  |  | 稀土脱硝催化剂 | 2661007 |
| 1.2.19 | 稀土抛光材料制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 高档稀土抛光材料 | 3985167 |
|  |  |  |  | 稀土抛光粉 | 3985168 |
| 1.2.20 | 稀土陶瓷材料制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 电容器、传感器用稀土锆基陶瓷粉体材料 | 3985026 |
|  |  |  |  | 生物医药稀土锆基陶瓷粉体材料 | 3985027 |
|  |  |  |  | 燃料电池用稀土锆基陶瓷粉体材料 | 3985028 |
| 1.2.21 | 稀土特种合金制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 镝铁、钕铁、钆铁合金 | 3240035 |
|  |  |  |  | 钬铜合金 | 3240036 |
|  |  |  |  | 铝钪合金 | 3240166 |
|  |  |  |  | 钪钠合金 | 3240094 |
| 1.2.22 | 特殊物性稀土化合物制造 | 2613* | 无机盐制造 | 超细及纳米稀土粉体材料 | 2613001 |
|  |  |  |  | 大比表面稀土化合物材料 | 2613002 |
|  |  |  |  | 大颗粒球形粉体材料 | 2613003 |
| 1.2.23 | 高纯稀土化合物制造 | 2613* | 无机盐制造 | 4N以上稀土化合物（纯度99.99%以上） | 2613004 |
|  |  |  |  | 3.5-4N稀土卤化物 | 2613005 |
|  |  |  |  | 3.5-4N稀土氟化物镀膜材料 | 2613006 |
| 1.2.24 | 高纯稀土金属及制品制造 | 3232* | 稀土金属冶炼 | 3.5N以上稀土金属（纯度99.95%以上） | 3232001 |
|  |  |  |  | 高纯稀土金属靶材（纯度99.95%以上） | 3232002 |
| 1.2.25 | 稀土助剂制造 | 2661* | 化学试剂和助剂制造 | 聚氯乙烯稀土改性助剂 | 2661010 |
|  |  |  |  | 聚氨酯橡胶耐热性稀土助剂 | 2661011 |
|  |  |  |  | 废旧轮胎胶粉改性沥青用稀土助剂 | 2661012 |
|  |  |  |  | 其他高分子材料用稀土助剂 | 2661013 |
|  |  |  |  | 有机合成高分子材料用稀土紫外屏蔽助剂 | 2661014 |
|  |  |  |  | 稀土微肥 | 2661026 |
|  |  |  |  | 稀土着色剂 | 2661027 |
| 1.2.26 | 超细晶硬质合金切削刀片类制造 | 3321* | 切削工具制造 | 切削刀片深度加工（数控刀片、焊接刀片、普通可转位刀片等） | 3321001 |
|  |  |  |  | 数控刀片（航空航天、汽车工业、高端装备制造产业用） | 3321002 |
| 1.2.27 | 超大晶粒硬质合金矿用合金制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 矿用合金深度加工（复合片、工程齿、截煤齿、钎片、冲击钻片、铲雪齿） | 3240040 |
|  |  |  |  | 球齿合金 | 3240041 |
| 1.2.28 | 耐磨零件制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 耐磨零件用硬质合金（顶锤、辊环、拉拔模、冷墩冷冲模、板材、长条薄片、割型、喷嘴、阀门配件、密封环） | 3240042 |
| 1.2.29 | 硬质合金棒材制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 棒材深加工（PCB棒材、工具棒材） | 3240043 |
| 1.2.30 | 硬面合金与陶瓷粉料与丝材制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 等离子喷涂与热喷镀粉及丝材 | 3240095 |
| 1.2.31 | 其他硬质合金制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 其他硬质合金 | 3240045 |
| 1.2.32 | 高纯金属制造 | 3212* | 铅锌冶炼 | 高纯、超高纯铅 | 3212001 |
|  |  |  |  | 超细高纯活性锌粉 | 3212002 |
|  |  | 3214* | 锡冶炼 | 高纯锡（用于军工、靶材） | 3214001 |
|  |  | 3219* | 其他常用有色金属冶炼 | 高纯镉（纯度＞99.99%） | 3219001 |
|  |  |  |  | 高纯汞（纯度＞99.99%） | 3219002 |
|  |  | 3231* | 钨钼冶炼 | 纯与高纯钨及其产品（全元素分析，纯度达到99.995%以上） | 3231001 |
|  |  |  |  | 纯与高纯钼及其产品（全元素分析，纯度达到99.995%以上） | 3231002 |
|  |  | 3239* | 其他稀有金属冶炼 | 高比容钽粉（比容量150000~250000μFV） | 3239005 |
|  |  |  |  | 高纯氧化钽（用于电子元器件、光学玻璃。标准号：YS/T547-2007, 产品牌号F Ta2O5-045、F Ta2O5-04、F Ta2O5-035） | 3239008 |
|  |  |  |  | 高纯氧化铌（用于电子元器件、光学玻璃、钢铁添加剂。标准号：YS/T548-2007，产品牌号：F Nb2O5-048、F Nb2O5-045、F Nb2O5-04、F Nb2O5-035） | 3239009 |
|  |  |  |  | 高纯氧化锆 | 3239010 |
|  |  |  |  | 高纯氧化铪 | 3239011 |
| 1.2.33 | 粉末、泡沫及多孔材料制造 | 3130* | 钢压延加工 | 金属纤维多孔材料（铁铬铝、不锈钢等金属多孔材料金属纤维多孔材料/屏蔽材料） | 3130134 |
|  |  | 3240* | 有色金属合金制造 | 有色金属粉体材料 | 3240046 |
|  |  |  |  | 多孔钛及钛合金 | 3240050 |
|  |  | 3251* | 铜压延加工 | 泡沫铜 | 3251039 |
|  |  | 3252* | 铝压延加工 | 泡沫铝 | 3252036 |
|  |  | 3259* | 其他有色金属压延加工 | 泡沫镍 | 3259038 |
|  |  |  |  | 有色金属纤维多孔材料（镍基、钛基等金属纤维多孔材料/屏蔽材料） | 3259024 |
| 1.2.34 | 稀有金属涂层材料制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 高温合金稀有金属防护涂层材料 | 3240052 |
|  |  |  |  | 复式碳化钨基稀有金属陶瓷涂层材料 | 3240053 |
|  |  |  |  | 高耐蚀耐磨涂层材料 | 3240054 |
|  |  |  |  | 多组元MCrAlY 涂层材 | 3240055 |
|  |  |  |  | 高隔热涂层材料YSZ 复相陶瓷材 | 3240056 |
|  |  |  |  | 可磨耗封严涂层材料 | 3240057 |
|  |  |  |  | 冷喷涂超细合金粉末涂层材料 | 3240058 |
| 1.2.35 | 锑系催化、阻燃材料制造 | 2669* | 其他专用化学产品制造 | 聚酯催化用三氧化二锑 | 2669018 |
|  |  |  |  | 聚酯催化用乙二醇锑 | 2669019 |
|  |  |  |  | 高端阻燃三氧化二锑（纳米，高纯，粒度≤0.1μm） | 2669020 |
|  |  |  |  | 高端织物阻燃用五氧化二锑（胶体） | 2669021 |
|  |  |  |  | 石化行业用钝化剂（JT30、JT50、JT80） | 2669022 |
|  |  |  |  | 聚酯ABS特殊阻燃用五氧化二锑（非胶体，Sb2O5（85）、Sb2O5（95）） | 2669023 |
| 1.2.36 | 锡材料制造 | 3259* | 其他有色金属压延加工 | 锡球锡片（用于BGA/CSP和各类半导体封装行业） | 3259025 |
|  |  |  |  | 高活性低铅圆球型锡粒（用于助溶剂，快速电镀，化学反应催化剂等） | 3259026 |
|  |  |  |  | 表面封装技术（SMT）用无铅焊锡粉（用于高密度精细电子集成芯片） | 3259027 |
|  |  |  |  | 锡基合金焊粉（用于制造锡焊膏） | 3259028 |
| 1.2.37 | 锌及锌合金材料制造 | 3212* | 铅锌冶炼 | 锌结构功能材料 | 3212003 |
| 1.2.38 | 金属基复合材料制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 金属基复合材料 | 3240096 |
|  |  |  |  | 铝基复合材料 | 3240097 |
|  |  |  |  | 钛基复合材料 | 3240098 |
|  |  |  |  | 镁基复合材料 | 3240099 |
|  |  |  |  | 铜基复合材料 | 3240100 |
|  |  |  |  | 镍基复合材料 | 3240101 |
|  |  |  |  | 难熔金属基复合材料 | 3240102 |
|  |  |  |  | 高温合金基复合材料 | 3240103 |
|  |  |  |  | 金属间化合物基复合材料 | 3240104 |
|  |  |  |  | 铍基复合材料 | 3240105 |
|  |  |  |  | 碳纳米管增强金属基纳米复合材料 | 3240106 |
|  |  |  |  | 泡沫金属基复合材料 | 3240107 |
|  |  |  |  | 金属基复合制品 | 3240108 |
|  |  |  |  | 铝基复合制品 | 3240109 |
|  |  |  |  | 钛基复合制品 | 3240110 |
|  |  |  |  | 镁基复合制品 | 3240111 |
|  |  |  |  | 铜基复合制品 | 3240112 |
|  |  |  |  | 镍基复合制品 | 3240113 |
|  |  |  |  | 难熔金属基复合制品 | 3240114 |
|  |  |  |  | 高温合金基复合制品 | 3240115 |
|  |  |  |  | 金属间化合物基复合制品 | 3240116 |
|  |  |  |  | 铍基复合制品 | 3240117 |
|  |  |  |  | 碳纳米管增强金属基纳米复合制品 | 3240118 |
|  |  |  |  | 泡沫金属基复合制品 | 3240119 |
|  |  | 3240* | 有色金属合金制造 | 铝铜复合材料 | 3240120 |
|  |  |  |  | 银铜复合材料 | 3240121 |
|  |  |  |  | 合金与铜合金复合材料 | 3240122 |
|  |  |  |  | 铝锰与铝硅复合材料 | 3240123 |
|  |  |  |  | 金属颗粒压电复合材料 | 3240124 |
|  |  |  |  | 金刚石与金属复合材料 | 3240125 |
|  |  |  |  | 硅化物与金属复合材料 | 3240126 |
|  |  |  |  | 氮化物与金属复合材料 | 3240127 |
|  |  |  |  | 硼化物与金属复合材料 | 3240128 |
|  |  |  |  | 碳化硼与金属复合材料 | 3240129 |
|  |  |  |  | 非金属化合物与金属复合材料 | 3240130 |
|  |  |  |  | 高品质钼铜多层复合材料 | 3240131 |
|  |  |  |  | 铝铜复合管 | 3240132 |
|  |  |  |  | 钽包铜管、铜包钛棒 | 3240133 |
|  |  |  |  | 多金属复合带、管产品 | 3240134 |
|  |  |  |  | 铝基复合钢带 | 3240135 |
|  |  |  |  | 铝基复合带、铝塑复合带 | 3240136 |
|  |  |  |  | 粉末铝基、铜基钢复合带 | 3240137 |
|  |  |  |  | 银-铜复合带、银合金-铜合金复合带 | 3240138 |
|  |  |  |  | 铝锰-铝硅三层复合带 | 3240139 |
|  |  |  |  | 多金属复合制品 | 3240140 |
|  |  |  |  | 钛钢复合制品 | 3240141 |
|  |  |  |  | 镍钢复合制品 | 3240142 |
|  |  |  |  | 铝钢复合制品 | 3240143 |
|  |  |  |  | 铜钢复合制品 | 3240144 |
|  |  |  |  | 铝铜复合制品 | 3240145 |
|  |  |  |  | 银铜复合制品 | 3240146 |
|  |  |  |  | 合金与铜合金复合制品 | 3240147 |
|  |  |  |  | 铝锰与铝硅复合制品 | 3240148 |
|  |  |  |  | 金属颗粒压电复合制品 | 3240149 |
|  |  |  |  | 金属陶瓷复合膜产品 | 3240150 |
|  |  |  |  | 金刚石与金属复合制品 | 3240151 |
|  |  |  |  | 硅化物与金属复合制品 | 3240152 |
|  |  |  |  | 氮化物与金属复合制品 | 3240153 |
|  |  |  |  | 硼化物与金属复合制品 | 3240154 |
|  |  |  |  | 碳化硼与金属复合制品 | 3240155 |
|  |  |  |  | 非金属化合物与金属复合制品 | 3240156 |
| 1.3 | （三）先进石化化工新材料 |
| 1.3.1 | 工程塑料制造 | 2651* | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 聚碳酸酯（PC） | 2651001 |
|  |  |  |  | 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA） | 2651039 |
|  |  |  |  | 聚甲醛（POM） | 2651040 |
|  |  |  |  | PA66聚酰胺树脂（PA66）（不统计尼龙66盐、锦纶制造用树脂） | 2651043 |
|  |  |  |  | PA46聚酰胺树脂 | 2651063 |
|  |  |  |  | PA46塑料、改性材料及制品 | 2651064 |
|  |  |  |  | 长碳链尼龙（PA1010、PA610、PA612、PA11、PA12、PA1212等） | 2651046 |
|  |  |  |  | 半芳尼龙相关产品（PA4T、PA6T、PA9T、PA10T、PA12T、PAMXD6等） | 2651047 |
|  |  |  |  | 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）树脂 | 2651048 |
|  |  |  |  | 聚对苯二甲酸丁二醇酯（改性） | 2651049 |
|  |  |  |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）工程塑料（不统计非纤维级、瓶级） | 2651050 |
| 1.3.2 | 其他先进树脂制造 | 2651* | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 聚丙烯酸酯高吸水性树脂（SAP） | 2651013 |
|  |  |  |  | 聚丙烯酸酯共聚塑料 | 2651080 |
|  |  |  |  | 新型改性聚氯乙烯材料 | 2651082 |
|  |  |  |  | 不饱和聚酯树脂专用材料 | 2651021 |
| 1.3.3 | 高分子光、电、磁材料制造 | 2659* | 其他合成材料制造 | 新型发光材料（用于仪表、电子学设备、电视及计算机制作的发光材料等） | 2659021 |
|  |  |  |  | 导电高分子材料（可充电池、二或三极管、电致变色及显示、传感器等） | 2659022 |
|  |  |  |  | 抗静电高分子材料（电子信号处理器件抗静电干忧等） | 2659023 |
|  |  |  |  | 有机高分子磁性材料（用于电讯和仪器仪表等） | 2659024 |
|  |  |  |  | 高分子光导材料（用于复印、全息记录、摄像、光敏元件等） | 2659025 |
|  |  |  |  | 高分子驻极体材料（电声转换、电机械能转换、电子照相、人工脏器等） | 2659027 |
|  |  |  |  | 高分子压电材料（音频换能器、红外及光学器件等） | 2659028 |
|  |  |  |  | 高分子非线性光学材料（光通信、光计算、光开关、光记忆等技术领域） | 2659029 |
|  |  |  |  | 高分子屏蔽材料（电子信号屏蔽处理等） | 2659031 |
|  |  |  |  | 高分子隐身材料（雷达波、可见光及声纳隐身材料等） | 2659032 |
|  |  |  |  | 感光材料 | 2664001 |
| 1.3.4 | 聚氨酯原料制造 | 2614* | 有机化学原料制造 | 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | 2614001 |
|  |  |  |  | 甲苯二异氰酸酯（TDI） | 2614003 |
|  |  |  |  | 六亚甲基二异氰酸酯（HDI） | 2614004 |
|  |  |  |  | 异佛尔酮二异氰酸酯( IPDI) | 2614005 |
|  |  |  |  | 二异氰酸酯三聚体 | 2614055 |
|  |  |  |  | 含二异氰酸酯端基的预聚体 | 2614056 |
|  |  |  |  | 聚醚多元醇（PPG） | 2614006 |
|  |  |  |  | 聚酯多元醇 | 2614007 |
| 1.3.5 | 合成氟树脂制造 | 2651* | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 聚四氟乙烯（PFTE） | 2651024 |
|  |  |  |  | 可熔聚四氟乙烯（PFA） | 2651025 |
|  |  |  |  | 聚偏氟乙烯（PVDF） | 2651026 |
|  |  |  |  | 聚全氟乙丙烯（FEP） | 2651027 |
|  |  |  |  | 三氟氯乙烯共聚物（FEVE） | 2651028 |
|  |  |  |  | 乙烯-四氟乙烯共聚物（ETFE） | 2651029 |
|  |  |  |  | 乙烯-三氟氯乙烯共聚物（ECTFE） | 2651030 |
|  |  |  |  | 聚氟乙烯（PVF） | 2651031 |
|  |  |  |  | 聚三氟氯乙烯（PCTFE） | 2651032 |
|  |  |  |  | 三元共聚物（THV） | 2651033 |
| 1.3.6 | 氟制冷剂制造 | 2614* | 有机化学原料制造 | 氟制冷剂（零ODP，低GWP） | 2614008 |
|  |  |  |  | 全氟酮 | 2614009 |
| 1.3.7 | 其他含氟烷烃制造 | 2614* | 有机化学原料制造 | 三氟乙酸等高纯度、低杂质精细化学品 | 2614054 |
| 1.3.8 | 有机硅环体制造 | 2614* | 有机化学原料制造 | 二甲基环硅氧烷混合物（DMC） | 2614010 |
|  |  |  |  | 八甲基环四硅氧烷（D4） | 2614011 |
| 1.3.9 | 合成硅材料制造 | 2651* | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 甲基苯基硅树脂 | 2651086 |
|  |  |  |  | MQ硅树脂 | 2651035 |
|  |  | 2659* | 其他合成材料制造 | 硅油 | 2659034 |
| 1.3.10 | 特种橡胶制造 | 2652* | 合成橡胶制造 | 丁基橡胶 | 2652001 |
|  |  |  |  | 卤代丁基橡胶 | 2652002 |
|  |  |  |  | 反式异戊橡胶 | 2652003 |
|  |  |  |  | 稀土顺丁橡胶 | 2652004 |
|  |  |  |  | 溶聚丁苯橡胶（SSBR） | 2652005 |
|  |  |  |  | 丙烯酸酯橡胶（ACM） | 2652006 |
|  |  |  |  | 氯化聚乙烯橡胶（CM） | 2652007 |
|  |  |  |  | 氯磺化聚乙烯橡胶（CSM） | 2652008 |
|  |  |  |  | 丁吡胶乳 | 2652015 |
|  |  |  |  | 聚硫橡胶 | 2652016 |
|  |  |  |  | 聚脲弹性体 | 2652017 |
|  |  |  |  | 氢化丁腈橡胶 | 2652018 |
|  |  |  |  | 环化橡胶 | 2652019 |
| 1.3.11 | 氟硅合成橡胶制造 | 2652* | 合成橡胶制造 | 氟橡胶（FKM） | 2652009 |
|  |  |  |  | 聚氟醚橡胶 | 2652020 |
|  |  |  |  | 氟硅橡胶 | 2652021 |
|  |  |  |  | 高温硫化硅橡胶 | 2652022 |
|  |  |  |  | 室温硫化硅橡胶 | 2652023 |
|  |  |  |  | 液体硅橡胶 | 2652024 |
| 1.3.12 | 弹性体制造 | 2652* | 合成橡胶制造 | 热塑性苯乙烯弹性体（SBS） | 2652010 |
|  |  |  |  | 热塑性苯乙烯弹性体（SIS） | 2652011 |
|  |  |  |  | 氢化苯乙烯系热塑性弹性体（SEBS等） | 2652012 |
|  |  |  |  | 热塑性聚氨酯弹性体（TPU） | 2652013 |
|  |  |  |  | 聚烯烃类热塑性弹性体（TPO、TPV等） | 2652014 |
|  |  |  |  | 聚酯弹性体 | 2652025 |
| 1.3.13 | 水处理用膜制造 | 2666* | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 微滤膜及膜组件 | 2666001 |
|  |  |  |  | 超滤膜及膜组件 | 2666002 |
|  |  |  |  | 基于PTFE /PVDF 的中空纤维膜材料 | 2666003 |
|  |  |  |  | 纳滤膜及膜组件 | 2666004 |
|  |  |  |  | 反渗透膜及膜组件 | 2666005 |
| 1.3.14 | 离子交换膜产品制造 | 2921* | 塑料薄膜制造 | 电渗析用（阴阳）离子交换膜 | 2921001 |
|  |  |  |  | 电解用全氟离子交换膜 | 2921002 |
| 1.3.15 | 特种分离膜制造 | 2659* | 其他合成材料制造 | 渗透汽化膜、有机蒸汽分离膜 | 2659002 |
|  |  |  |  | 渗透气液相分离膜 | 2659035 |
|  |  |  |  | 液体脱气膜 | 2659036 |
|  |  |  |  | 气体分离膜 | 2659003 |
|  |  |  |  | 扩散膜 | 2659037 |
|  |  |  |  | 无机陶瓷膜 | 2659005 |
|  |  |  |  | 金属基化合物膜材料 | 2659006 |
| 1.3.16 | 其他新型膜材料制造 | 2921* | 塑料薄膜制造 | 专用新型农膜 | 2921015 |
|  |  |  |  | 电磁波屏蔽膜 | 2921016 |
|  |  |  |  | 注射成型表秒（IMD）装饰膜 | 2921017 |
|  |  |  |  | 新型聚烯烃薄膜 | 2921018 |
| 1.3.17 | 高储能和关键高分子电子材料制造 | 2651* | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 聚烯烃类材料 | 2651091 |
|  |  |  |  | 软材料及硅基复合材料 | 2651092 |
|  |  | 2921* | 塑料薄膜制造 | 铝塑膜 | 2921022 |
|  |  |  |  | 透明导电薄膜材料 | 2921023 |
|  |  |  |  | 电子元件专用厚薄膜材料 | 2921024 |
|  |  | 2614* | 有机化学原料制造 | 硅烷偶联剂和交联剂 | 2614013 |
| 1.3.18 | 专用化学品及材料制造 | 2661* | 化学试剂和助剂制造 | 高纯硼酸（核电） | 2661028 |
| 1.3.19 | 涂料制造 | 2641* | 涂料制造 | 水性木器涂料 | 2641001 |
|  |  |  |  | 水性船舶涂料 | 2641007 |
|  |  |  |  | 高固体分涂料 | 2641008 |
|  |  |  |  | 无溶剂涂料 | 2641009 |
|  |  |  |  | 辐射固化涂料 | 2641010 |
|  |  |  |  | 水性钢结构防火涂料 | 2641011 |
|  |  |  |  | 水性汽车涂料 | 2641012 |
|  |  |  |  | 大型飞机涂料 | 2641013 |
|  |  |  |  | 大型船舶涂料（自抛光防污涂料） | 2641014 |
|  |  |  |  | 高铁涂料 | 2641015 |
|  |  |  |  | 风电涂料 | 2641016 |
|  |  |  |  | 海洋工程用重防腐涂料 | 2641017 |
|  |  |  |  | 核电等特殊功能涂料 | 2641018 |
|  |  |  |  | 氟涂料 | 2641019 |
|  |  |  |  | 聚硅氧烷涂料 | 2641034 |
|  |  |  |  | 薄层隔热反射涂料 | 2641023 |
|  |  |  |  | 真空绝热保温涂料 | 2641024 |
|  |  |  |  | 纳米孔超级绝热保温涂料 | 2641025 |
|  |  |  |  | 防火阻燃涂料 | 2641026 |
|  |  |  |  | 喷涂聚脲防水涂料 | 2641027 |
|  |  |  |  | 丙烯酸防水涂料 | 2641028 |
|  |  |  |  | 聚氨酯防水涂料 | 2641030 |
|  |  |  |  | 聚合物乳液水泥防水涂料 | 2641031 |
|  |  |  |  | 自抛光防污涂料 | 2641032 |
|  |  |  |  | 耐高温抗强碱涂料 | 2641033 |
|  |  |  |  | 高性能抗老化涂料 | 2641035 |
|  |  |  |  | 隐身涂料 | 2641036 |
|  |  |  |  | 防冲击涂料 | 2641037 |
|  |  |  |  | UV光固化涂料 | 2641038 |
|  |  |  |  | 高级电泳涂料 | 2641039 |
|  |  |  |  | 彩色喷墨打印涂料 | 2641040 |
|  |  |  |  | 粉末涂料 | 2641041 |
| 1.3.20 | 其他海洋相关设备与产品制造 | 2641* | 涂料制造 | 海底电缆防附着及防腐材料 | 2641002 |
| 1.3.21 | 风能发电其他相关装备及材料制造 | 2641* | 涂料制造 | 重防腐涂料 | 2641003 |
| 1.3.22 | 油墨制造 | 2642* | 油墨及类似产品制造 | 新型印刷油墨 | 2642001 |
|  |  |  |  | 新型金属印刷油墨 | 2642002 |
|  |  |  |  | 新型防伪油墨 | 2642003 |
|  |  |  |  | 新型水基喷印油墨 | 2642004 |
|  |  |  |  | 新型溶剂基喷印油墨 | 2642005 |
|  |  |  |  | 新型电子油墨 | 2642006 |
|  |  |  |  | 新型印刷助剂及用油 | 2642007 |
|  |  |  |  | 其他新型油墨及类似制品 | 2642008 |
| 1.3.23 | 颜料制造 | 2643* | 工业颜料制造 | 高品质无机颜料（耐高温、耐光、耐热、高润湿性、耐久、耐化学药品，低毒至无毒的颜料） | 2643001 |
|  |  |  |  | 其他新型功能颜料（二氧化钛颜料、氧化铁颜料、云母珠光颜料、脱硝用钛白粉（用于大气中氮氧化物的治理）） | 2643002 |
| 1.3.24 | 染料制造 | 2645* | 染料制造 | 新型有机染料 | 2645001 |
|  |  |  |  | 新型活性染料 | 2645002 |
|  |  |  |  | 新型还原染料 | 2645003 |
|  |  |  |  | 新型分散染料 | 2645004 |
|  |  |  |  | 其他新型功能染料 | 2645005 |
| 1.3.25 | 生物基原料制造 | 2832* | 生物基、淀粉基新材料制造 | 生物基丁二酸 | 2832001 |
|  |  |  |  | 1,3—丙二醇（PDO） | 2832002 |
|  |  |  |  | 其他生物基原料 | 2832003 |
| 1.3.26 | 生物基聚合物制造 | 2832* | 生物基、淀粉基新材料制造 | 低聚糖 | 2832004 |
|  |  |  |  | 新型无卤阻燃生物基复合材料 | 2832005 |
|  |  |  |  | 低熔点熔纺氨纶 | 2832006 |
|  |  |  |  | 可生物降解农业地膜专用料 | 2832007 |
|  |  |  |  | 生物质热塑复合材料 | 2832008 |
|  |  |  |  | 高性能生物基尼龙工程塑料 | 2832009 |
|  |  |  |  | 生物降解二氧化碳共聚物树脂及多元醇 | 2832010 |
|  |  |  |  | 聚羟基烷酸酯（PHA）材料 | 2832011 |
|  |  |  |  | 二元酸与二元醇共聚酯（、PBAT、PXT、PTF） | 2832012 |
|  |  |  |  | 三醋酸纤维素 | 2832013 |
|  |  |  |  | 聚羟基脂肪酸酯（PHA） | 2832015 |
|  |  |  |  | 聚碳酸亚内酯（PPC） | 2832016 |
|  |  |  |  | 聚酰胺（PA） | 2832017 |
|  |  |  |  | 生物基增塑剂 | 2832018 |
|  |  |  |  | 海洋生物材料 | 2832019 |
|  |  |  |  | FDCA下游聚合产品 | 2832023 |
|  |  |  |  | 聚四氢呋喃（PTMEG） | 2832024 |
|  |  |  |  | 聚乳酸（PLA） | 2832025 |
|  |  |  |  | 聚羟基烷酸（PHA） | 2832026 |
|  |  |  |  | 聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT） | 2832027 |
|  |  |  |  | 聚丁二酸丁二醇酯（PBS） | 2832028 |
|  |  |  |  | 聚有机酸复合材料 | 2832031 |
|  |  |  |  | 淀粉基塑料 | 2832033 |
|  |  |  |  | 生物基聚酯 | 2832034 |
|  |  |  |  | 生物基聚氨酯 | 2832035 |
|  |  |  |  | 可降解高分子材料与淀粉共混的环境友好材料 | 2832041 |
|  |  |  |  | 可降解聚乳酸 | 2832042 |
|  |  |  |  | 聚羟基烷酸 | 2832043 |
|  |  |  |  | 聚氨基酸和聚有机酸复合材料和产品 | 2832044 |
|  |  |  |  | 生物可降解聚酯 | 2832045 |
| 1.3.27 | 生物化工制品制造 | 2614* | 有机化学原料制造 | 有机酸产品和医药中间体（指乳酸、丁二酸、己二酸、聚羟基脂肪酸、琥珀酸以及各种具有特定性能的产品） | 2614021 |
|  |  |  |  | 高生物相容性葡甘聚糖 | 2614022 |
|  |  |  |  | 壳聚糖复合材料和产品 | 2614023 |
|  |  |  |  | 生物化学原料（指蛋白质、核酸、多糖、氨基酸、核苷酸、糖、脂肪酸、甘油、萜类、生物碱等产品） | 2614024 |
|  |  |  |  | 异戊二烯 | 2614026 |
|  |  | 2619* | 其他基础化学原料制造 | 秸秆糖 | 2619001 |
|  |  |  |  | 寡糖 | 2619002 |
|  |  |  |  | 稀少糖 | 2619003 |
|  |  | 2661* | 化学试剂和助剂制造 | 生物化学试剂 | 2661017 |
|  |  |  |  | 生物化学制剂 | 2661018 |
|  |  |  |  | 黄腐酸制剂 | 2661019 |
|  |  |  |  | 大豆重茬剂 | 2661020 |
|  |  |  |  | 稳定性二氧化氯 | 2661025 |
|  |  | 2662* | 专项化学用品制造 | 粗制凝乳酶（凝乳酶） | 2662007 |
|  |  |  |  | 碱性蛋白酶 | 2662008 |
|  |  |  |  | 碱性脂肪酶 | 2662009 |
|  |  |  |  | 胃蛋白酶 | 2662010 |
|  |  |  |  | 胰酶 | 2662011 |
|  |  |  |  | 麦芽糖酶 | 2662012 |
|  |  |  |  | 木瓜蛋白酶 | 2662013 |
|  |  |  |  | 菠萝蛋白酶 | 2662014 |
|  |  |  |  | 无花果蛋白酶 | 2662015 |
|  |  |  |  | 转化酶 | 2662016 |
|  |  |  |  | 葡萄糖异构酶 | 2662017 |
|  |  |  |  | 二肽酶 | 2662018 |
|  |  |  |  | 核苷酶 | 2662019 |
|  |  |  |  | 歧化酶 | 2662020 |
|  |  |  |  | 脱氧核糖核酸酶 | 2662021 |
|  |  |  |  | 酶制品 | 2662023 |
|  |  |  |  | 工业酶制剂 | 2662025 |
|  |  |  |  | 纺织用酶 | 2662026 |
|  |  |  |  | 造纸用酶 | 2662027 |
|  |  |  |  | 洗涤用酶 | 2662028 |
|  |  |  |  | 制革用酶 | 2662029 |
|  |  |  |  | 化工用酶 | 2662030 |
|  |  |  |  | 能源用酶 | 2662031 |
|  |  | 2663* | 林产化学产品制造 | 新型炭质吸附材料 | 2663001 |
|  |  | 2666* | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 污水处理生物药剂 | 2666010 |
|  |  |  |  | 海洋生物除藻剂 | 2666012 |
|  |  | 2669* | 其他专用化学产品制造 | 氨基酸（专用化学产品） | 2669001 |
|  |  |  |  | 维生素 | 2669002 |
|  |  |  |  | 微生物制剂 | 2669003 |
|  |  |  |  | 非食品用生物色素 | 2669016 |
|  |  |  |  | 生物防腐剂 | 2669005 |
|  |  |  |  | 生物絮凝剂 | 2669006 |
|  |  |  |  | 微生物多糖 | 2669007 |
|  |  |  |  | 生物油脂 | 2669008 |
|  |  |  |  | 植物化学品 | 2669009 |
|  |  |  |  | 功能肽 | 2669012 |
|  |  |  |  | 丙酮酸 | 2669013 |
|  |  |  |  | 海洋生物调节剂 | 2669024 |
|  |  | 2929* | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 生物分解塑料制品 | 2929001 |
|  |  |  |  | 生物基塑料制品 | 2929002 |
| 1.3.28 | 生物基材料制造 | 2832* | 生物基、淀粉基新材料制造 | 葡甘聚糖材料 | 2832036 |
|  |  |  |  | 非主粮变性淀粉基生物降解材料 | 2832037 |
|  |  |  |  | 微生物多糖材料 | 2832038 |
|  |  |  |  | 生物基材料助剂 | 2832039 |
|  |  |  |  | 生物乙烯、1,3-丙二醇、丁醇系列产品 | 2832046 |
| 1.3.29 | 单体材料制造 | 2832* | 生物基、淀粉基新材料制造 | 单体原料5-羟甲基糠醛（HMF） | 2832021 |
|  |  |  |  | 生物基平台化合物2,5-呋喃二甲酸（FDCA） | 2832022 |
| 1.3.30 | 高性能有机密封材料制造 | 2646* | 密封用填料及类似品制造 | 丁基橡胶防水密封胶粘带 | 2646001 |
|  |  |  |  | 高效密封剂 | 2646002 |
|  |  |  |  | 密封胶（硅酮结构密封胶、聚氨酯密封胶） | 2646003 |
|  |  |  |  | 合成高分子密封材料 | 2646004 |
|  |  |  |  | 树脂胶泥 | 2646005 |
| 1.3.31 | 新型催化材料及助剂制造 | 2661* | 化学试剂和助剂制造 | 工业催化剂 | 2661016 |
|  |  |  |  | 生物催化剂（酶及酶制品） | 2661029 |
| 1.3.32 | 生物酶等发酵制品制造 | 1469* | 其他调味品、发酵制品制造 | 食品用糖化酶 | 1469001 |
|  |  |  |  | 食品用淀粉酶 | 1469002 |
|  |  |  |  | 食品用蛋白酶 | 1469003 |
|  |  |  |  | 食品用异构酶 | 1469004 |
|  |  |  |  | 食品用脂肪酶 | 1469005 |
|  |  |  |  | 食品用果胶酶 | 1469006 |
|  |  |  |  | 其他食品用酶 | 1469007 |
| 1.3.33 | 纤维素燃料乙醇生产专用酶制剂 | 2661* | 化学试剂和助剂制造 | 纤维素燃料乙醇生产专用酶制剂 | 2661031 |
| 1.3.34 | 海洋生物制品制造 | 1499* | 其他未列明食品制造 | 虾青素 | 1499001 |
|  |  |  |  | 叶黄素 | 1499002 |
|  |  |  |  | 藻黄素 | 1499003 |
|  |  |  |  | 二十二碳六烯酸 | 1499004 |
|  |  |  |  | 二十碳五烯酸 | 1499005 |
|  |  |  |  | 纤维素酶 | 1499008 |
|  |  |  |  | 海洋生物功能蛋白 | 1499009 |
|  |  |  |  | 肽和寡糖类食品 | 1499010 |
|  |  |  |  | 甲壳素 | 1499011 |
|  |  |  |  | 海藻多糖 | 1499012 |
| 1.3.35 | 环境污染处理药剂材料制造 | 2663* | 林产化学产品制造 | 高效活性炭 | 2663002 |
|  |  | 2666* | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 水污染防治药剂、材料 | 2666041 |
|  |  |  |  | 大气污染防治药剂、材料 | 2666042 |
|  |  |  |  | 固体废物处理处置药剂、材料 | 2666013 |
|  |  |  |  | 土壤污染治理与修复药剂、材料 | 2666014 |
|  |  |  |  | 其他环境污染处理药剂、材料 | 2666015 |
|  |  |  |  | 高性能袋式除尘滤料及纤维 | 2666016 |
|  |  |  |  | 膜材料和膜组件 | 2666017 |
|  |  |  |  | 化学催化氧化材料 | 2666019 |
|  |  |  |  | 水处理用纳米纤维生物膜载体 | 2666020 |
|  |  |  |  | 水中除油用功能单分子复合材料 | 2666021 |
|  |  |  |  | 高效生物膜填料 | 2666022 |
|  |  |  |  | 高性能防渗材料 | 2666023 |
|  |  |  |  | 地下水污染原位修复功能材料 | 2666024 |
|  |  |  |  | 挥发性有机污染物控制用新型功能性吸附材料 | 2666025 |
|  |  |  |  | 挥发性有机污染物控制用新型催化材料 | 2666026 |
|  |  |  |  | 离子交换树脂（水污染处理用） | 2666027 |
|  |  |  |  | 生物滤料及填料 | 2666028 |
|  |  |  |  | 新型化学除磷药剂 | 2666029 |
|  |  |  |  | 杀菌灭藻剂 | 2666030 |
|  |  |  |  | 有机合成高分子絮凝剂 | 2666031 |
|  |  |  |  | 微生物絮凝剂 | 2666032 |
|  |  |  |  | 低磷缓蚀阻垢剂 | 2666033 |
|  |  |  |  | 微生物除臭剂 | 2666034 |
|  |  |  |  | 地下水污染原位修复药剂 | 2666035 |
|  |  |  |  | 湖泊蓝藻去除药剂 | 2666036 |
|  |  |  |  | 污泥脱水剂 | 2666037 |
|  |  |  |  | 循环冷却水处理药剂 | 2666038 |
|  |  |  |  | 固废处理固化剂 | 2666039 |
|  |  |  |  | 固废处理稳定剂 | 2666040 |
| 1.4 | （四）先进无机非金属材料 |
| 1.4.1 | 特种玻璃制品制造 | 3042* | 特种玻璃制造 | 航空器用钢化玻璃 | 3042001 |
|  |  |  |  | 航天器用钢化玻璃 | 3042002 |
|  |  |  |  | 船舶用钢化玻璃 | 3042003 |
|  |  |  |  | 车辆用钢化玻璃 | 3042004 |
|  |  |  |  | 防火玻璃 | 3042005 |
|  |  |  |  | 其他钢化玻璃 | 3042006 |
|  |  |  |  | 航空器用夹层玻璃 | 3042007 |
|  |  |  |  | 航天器用夹层玻璃 | 3042008 |
|  |  |  |  | 船舶用夹层玻璃 | 3042009 |
|  |  |  |  | 车辆用夹层玻璃 | 3042010 |
|  |  |  |  | 建筑用夹层玻璃 | 3042011 |
|  |  |  |  | 防弹玻璃 | 3042012 |
|  |  |  |  | 其他夹层玻璃 | 3042013 |
|  |  |  |  | 中空玻璃（用于航空航天、轨道交通、海工及船舶） | 3042014 |
|  |  |  |  | 真空玻璃（用于航空航天、轨道交通、海工及船舶） | 3042015 |
|  |  |  |  | 其他多层隔温、隔音玻璃（用于航空航天、轨道交通、海工及船舶） | 3042016 |
|  |  |  |  | 透明石英玻璃（用于航空航天、轨道交通、海工及船舶） | 3042017 |
|  |  |  |  | 不透明石英玻璃（用于航空航天、轨道交通、海工及船舶） | 3042018 |
|  |  |  |  | 光栅玻璃 | 3042019 |
|  |  |  |  | 透明微晶玻璃 | 3042020 |
|  |  |  |  | 高性能泡沫玻璃 | 3042040 |
|  |  |  |  | 超低膨胀微晶玻璃 | 3042041 |
|  |  |  |  | 低膨胀微晶玻璃 | 3042021 |
|  |  |  |  | 耐高温微晶玻璃 | 3042022 |
|  |  |  |  | 介电微晶玻璃 | 3042023 |
|  |  |  |  | 生物微晶玻璃 | 3042024 |
|  |  |  |  | 其他微晶玻璃 | 3042025 |
|  |  |  |  | 基板玻璃 | 3042026 |
|  |  |  |  | 导电玻璃 | 3042027 |
|  |  |  |  | 保护玻璃 | 3042028 |
|  |  |  |  | 光学及光子学玻璃（包括透紫外玻璃、透红外玻璃、激光玻璃、变色玻璃、发光玻璃等） | 3042031 |
|  |  |  |  | 电磁功能玻璃 | 3042032 |
|  |  |  |  | 热学功能玻璃 | 3042033 |
|  |  |  |  | 生化功能玻璃 | 3042034 |
|  |  |  |  | 红外玻璃 | 3042035 |
| 1.4.2 | 技术玻璃制品制造 | 3051* | 技术玻璃制品制造 | 阳光控制膜玻璃 | 3051001 |
|  |  |  |  | 低辐射膜玻璃 | 3051002 |
|  |  |  |  | 镀镜玻璃 | 3051003 |
|  |  |  |  | 其他镀膜玻璃 | 3051004 |
|  |  |  |  | 光纤生产用石英棒、管 | 3051005 |
|  |  |  |  | 合成石英玻璃制品 | 3051008 |
|  |  |  |  | 其他石英玻璃制品 | 3051009 |
| 1.4.3 | 绿色节能建筑材料制造 | 3042* | 特种玻璃制造 | 高性能建筑玻璃 | 3042043 |
|  |  |  |  | 低辐射玻璃 | 3042037 |
|  |  |  |  | 真空节能玻璃 | 3042038 |
|  |  |  |  | 光伏一体化建筑用外墙玻璃 | 3042039 |
|  |  | 3051* | 技术玻璃制品制造 | 建筑节能玻璃 | 3051010 |
|  |  |  |  | 热反射镀膜玻璃 | 3051011 |
|  |  |  |  | 镀膜低辐射玻璃 | 3051012 |
|  |  | 3062* | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 玻璃钢门窗 | 3062001 |
|  |  |  |  | 高性能纤维增强水泥基复合材料构件 | 3062004 |
| 1.4.4 | 玻璃纤维及制品制造 | 3061* | 玻璃纤维及制品制造 | 高硅氧玻璃纤维及制品（含SiO296%以上，强度较低，长期耐900℃，短期耐1200℃。产品有高硅氧纱和高硅氧布。JC/T1089-2008《高硅氧连续玻璃纤维纱》GJB1679A-2008《高硅氧玻璃纤维纱规范》GJB1873-1994《高硅氧玻璃纤维布规范》GJB5073-2001《高硅氧穿刺织物规范》） | 3061001 |
|  |  |  |  | 石英玻璃纤维及制品（含SiO299%以上，纤维强度和耐高温性能优于高硅氧玻璃纤维） | 3061002 |
|  |  |  |  | 耐碱玻璃纤维（AR-GF）及制品（氧化锆含量大于16%，能耐碱性物质长期侵蚀，主要用于制造玻璃纤维增强水泥制品（GRC）。JC/T841-2007《耐碱玻璃纤维网布》JC/T572-2012《耐碱玻璃纤维无捻粗纱》） | 3061009 |
|  |  |  |  | E-CR玻璃纤维及制品（不含B2O3和F2的玻璃纤维。具有较好的耐水性和耐酸性。主要用于烟气脱硫、化工及海洋工程用容器及管道。GBT26733-2011《玻璃纤维湿法毡》、JC/T590-2005《过滤用玻璃纤维针刺毡》） | 3061010 |
|  |  |  |  | 镀金属玻璃纤维 | 3061013 |
|  |  |  |  | 空心玻璃纤维（用于航空工业和深水容器） | 3061014 |
|  |  |  |  | 玻璃微纤维（纤维直径≤3mm） | 3061015 |
|  |  |  |  | 电子纱 | 3061016 |
|  |  |  |  | 中空织物（用E玻纤，是织物形式创新。用于轨道交通轻量化、石化、通讯及建筑等领域） | 3061017 |
|  |  |  |  | 高性能纤维预制体（碳纤维或石英纤维等特殊纤维编织而成，用于航空航天、能源、交通、电子、化工、环保和核电等领域） | 3061018 |
| 1.4.5 | 高储能和关键电子无机非金属材料制造 | 3051* | 技术玻璃制品制造 | 玻璃陶瓷（微晶玻璃） | 3051013 |
|  |  |  |  | 石英系光纤光缆材料 | 3051014 |
|  |  | 3832 | 光纤制造 | 光纤制造行业全部产品 | 3832016 |
|  |  | 3985* | 电子专用材料制造 | 非氧化物光纤材料 | 3985147 |
|  |  | 3985* | 电子专用材料制造 | 蓝宝石衬底材料 | 3985140 |
|  |  | 3091* | 石墨及碳素制品制造 | 石墨类材料（如人造石墨及天然石墨等） | 3091025 |
|  |  |  |  | 硬碳材料 | 3091026 |
|  |  | 3099* | 其他非金属矿物制品制造 | 光电石英 | 3099014 |
|  |  |  |  | 超高纯石英材料 | 3099015 |
| 1.4.6 | 结构陶瓷制造 | 3073* | 特种陶瓷制品制造 | 陶瓷阀 | 3073001 |
|  |  |  |  | 陶瓷汽缸阀门片 | 3073002 |
|  |  |  |  | 其他陶瓷阀类似品 | 3073003 |
|  |  |  |  | 陶瓷轴承 | 3073004 |
|  |  |  |  | 陶瓷制发动机零部件 | 3073005 |
|  |  |  |  | 陶瓷引线器 | 3073006 |
|  |  |  |  | 氧化铝纺织陶瓷件 | 3073007 |
|  |  |  |  | 其他纺织用陶瓷件 | 3073008 |
|  |  |  |  | 氧化铝耐磨陶瓷件 | 3073009 |
|  |  |  |  | 其他耐磨陶瓷件（陶瓷分散盘、内衬、陶瓷刮刀、密封环、定子、转子、分级机叶轮等） | 3073010 |
|  |  |  |  | 氧化铝可控硅瓷环、瓷管 | 3073011 |
|  |  |  |  | 其他可控硅瓷环、瓷管 | 3073012 |
|  |  |  |  | 氧化锆陶瓷刀具 | 3073013 |
|  |  |  |  | 氮化硅陶瓷刀具 | 3073014 |
|  |  |  |  | 碳化硅陶瓷密封件 | 3073015 |
|  |  |  |  | 其他陶瓷密封件 | 3073016 |
|  |  |  |  | 陶瓷金属化瓷件 | 3073017 |
|  |  |  |  | 精密碳化硅陶瓷制品（碳化硅陶瓷精密零部件、碳化硅陶瓷精密光学部件和SiC陶瓷膜过滤材料） | 3073018 |
|  |  |  |  | 石英陶瓷制品 | 3073019 |
| 1.4.7 | 功能陶瓷制造 | 3073* | 特种陶瓷制品制造 | 热电陶瓷 | 3073026 |
|  |  |  |  | 压电陶瓷 | 3073027 |
|  |  |  |  | 集成电路陶瓷基片 | 3073028 |
|  |  |  |  | 陶瓷制绝缘零件（特高压） | 3073029 |
|  |  |  |  | 半导体陶瓷 | 3073030 |
|  |  |  |  | 介电陶瓷（一般用于电容器介质） | 3073031 |
|  |  |  |  | 铁电陶瓷 | 3073032 |
|  |  |  |  | 敏感陶瓷（热敏、压敏、气敏、湿敏、力敏、光敏） | 3073033 |
|  |  |  |  | 快离子导体陶瓷（固体电介质陶瓷） | 3073034 |
|  |  |  |  | 超导陶瓷 | 3073035 |
|  |  |  |  | 微波陶瓷 | 3073036 |
|  |  |  |  | 绝缘陶瓷 | 3073037 |
|  |  |  |  | 磁性陶瓷（包含铁氧体、以非氧化物为主的材料） | 3073038 |
|  |  |  |  | 透明陶瓷 | 3073039 |
|  |  |  |  | 光电陶瓷 | 3073040 |
|  |  |  |  | 红外辐射陶瓷 | 3073041 |
|  |  |  |  | 透红外陶瓷 | 3073042 |
|  |  |  |  | 闪烁陶瓷 | 3073043 |
|  |  |  |  | 环保陶瓷 | 3073044 |
|  |  |  |  | 高导热陶瓷 | 3073045 |
|  |  |  |  | 磁阻陶瓷 | 3073046 |
|  |  |  |  | 低温烧结复相陶瓷 | 3073047 |
|  |  |  |  | 多孔陶瓷 | 3073048 |
|  |  |  |  | 生物陶瓷制品 | 3073049 |
|  |  | 3073* | 特种陶瓷制品制造 | 高性能陶瓷基板 | 3073021 |
|  |  |  |  | 气敏陶瓷材料 | 3073022 |
|  |  |  |  | 湿敏陶瓷材料 | 3073023 |
|  |  |  |  | 光敏陶瓷材料 | 3073024 |
|  |  |  |  | 热敏陶瓷材料 | 3073025 |
|  |  |  | 电子专用材料制造 | 高端专用陶瓷材料 | 3985152 |
|  |  |  |  | 高端专用压电晶体材料 | 3985153 |
| 1.4.8 | 人工晶体制造 | 3099* | 其他非金属矿物制品制造 | 人造金刚石（工业级金刚石） | 3099001 |
|  |  |  |  | 立方氮化硼（工业级氮化硼） | 3099002 |
|  |  | 3985* | 电子专用材料制造 | 激光晶体（包括YAG类、Nd:YVO4、Ti:Al2O3、Nd:YLF激光晶体） | 3985106 |
|  |  |  |  | 蓝宝石单晶和单晶片（包括光学窗口、整流罩、2英寸、4英寸晶片） | 3985107 |
|  |  |  |  | 非线性光学晶体（包括KTP、BBO、LBO、DKDP、ZGP、Nd:GCOB非线性晶体） | 3985108 |
|  |  |  |  | 压电晶体（包括石英、LN、LT、LGN等晶体） | 3985109 |
|  |  |  |  | 闪烁晶体（包括CdWO4、BGO、NaI(Tl)、CsI(Tl)晶体） | 3985110 |
|  |  |  |  | 声光晶体（包括熔石英、PbMO4、TeO2晶体） | 3985111 |
|  |  |  |  | 光折变晶体 | 3985112 |
|  |  |  |  | 磁光晶体（YIG晶体） | 3985113 |
|  |  |  |  | 热释电晶体（包括TGS、LT、PMNPT晶体） | 3985114 |
| 1.4.9 | 水泥基材料制造 | 3011* | 水泥制造 | 低碳水泥（HJ 2519-2012） | 3011001 |
|  |  |  |  | 特种低碳水泥 | 3011005 |
|  |  |  |  | 高渗漏水泥 | 3011003 |
|  |  |  |  | 海工水泥 | 3011004 |
|  |  | 3021* | 水泥制品制造 | 高性能混凝土及制品（JGJ/T385-2015） | 3021001 |
|  |  |  |  | 特种工程专用水泥及制品（海洋、港口、核电、道路等工程专用水泥） | 3021002 |
| 1.4.10 | 新型墙体材料制造 | 3022* | 砼结构构件制造 | 装配式建筑部品 | 3022001 |
|  |  |  |  | 钢筋混凝土房屋结构 | 3022002 |
|  |  |  |  | 钢筋混凝土框架结构 | 3022003 |
|  |  |  |  | 无木四防活动房屋预制板 | 3022004 |
|  |  |  |  | 钢筋混凝土预制楼梯（包括楼梯板、栏杆） | 3022005 |
|  |  |  |  | 钢筋混凝土预制门窗框架 | 3022006 |
|  |  |  |  | 水泥钢筋混凝土桥梁构件 | 3022007 |
|  |  |  |  | 其他钢筋混凝土预制框架 | 3022008 |
|  |  | 3031* | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 新型烧结砖（空心、利废、生物质建材、节能保温、通过绿色评定的新型烧结类砖、砌块产品） | 3031001 |
|  |  |  |  | 新型烧结砌块 | 3031002 |
|  |  |  |  | 新型烧结环境修复材料 | 3031003 |
|  |  |  |  | 烧结路面砖 | 3031004 |
|  |  |  |  | 透水砖 | 3031005 |
|  |  |  |  | 烧结保温砖和保温砌块 | 3031006 |
|  |  |  |  | 保温砌块 | 3031019 |
|  |  |  |  | 烧结制品装配式建筑部品 | 3031008 |
|  |  |  |  | 新型非烧结砖（空心、利废、生物质建材、节能保温、通过绿色评定的新型非烧结类砖、砌块产品） | 3031009 |
|  |  |  |  | 新型非烧结砌块 | 3031010 |
|  |  |  |  | 屋面瓦（装饰、节能、防水、功能化烧结屋面瓦） | 3031011 |
| 1.4.11 | 新型建筑防水材料制造 | 2919* | 其他橡胶制品制造 | 三元乙丙橡胶防水卷材 | 2919002 |
|  |  | 2922* | 塑料板、管、型材制造 | 聚氯乙烯防水卷材 | 2922001 |
|  |  | 3033* | 防水建筑材料制造 | 弹性体改沥青防水卷材（SBS） | 3033001 |
|  |  |  |  | 塑性体改性沥青防水卷材（APP） | 3033002 |
|  |  |  |  | 自粘橡胶沥青防水卷材（含沥青聚酯胎) | 3033003 |
|  |  |  |  | 玻纤沥青瓦 | 3033004 |
|  |  |  |  | 热塑性聚烯烃防水卷材 | 3033007 |
|  |  |  |  | 钠基膨润土防水毯 | 3033008 |
| 1.4.12 | 隔热隔音材料制造 | 3034* | 隔热和隔音材料制造 | 建筑节能保温隔热材料 | 3034001 |
|  |  |  |  | 建筑节能隔音材料 | 3034002 |
|  |  |  |  | 气凝胶及其制品 | 3034003 |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 3034004 |
| 1.4.13 | 轻质建筑材料制造 | 3024* | 轻质建筑材料制造 | 蒸压加气混凝土板 | 3024002 |
|  |  |  |  | 轻质复合保温板材 | 3024003 |
|  |  |  |  | 轻质内墙隔条板 | 3024004 |
|  |  |  |  | 石膏条板 | 3024005 |
|  |  |  |  | 轻质混凝土条板 | 3024006 |
|  |  |  |  | 植物纤维条板 | 3024007 |
|  |  |  |  | 粉煤灰泡沫水泥条板 | 3024008 |
| 1.4.14 | 环境处置矿物功能材料制造 | 3099* | 其他非金属矿物制品制造 | 膨润土吸附材料 | 3099040 |
|  |  |  |  | 膨润土无机凝胶 | 3099004 |
|  |  |  |  | 膨润土沙漠治理材料 | 3099005 |
|  |  |  |  | 膨润土防渗材料 | 3099006 |
|  |  |  |  | 硅藻土高性能助滤剂 | 3099007 |
|  |  |  |  | 硅藻土净化材料 | 3099008 |
|  |  |  |  | 海泡石土壤改良剂 | 3099009 |
|  |  |  |  | 凹凸棒废气净化材料 | 3099010 |
|  |  |  |  | 高岭土化工载体/吸附材料 | 3099011 |
| 1.4.15 | 节能、密封、保温材料制造 | 3091* | 石墨及碳素制品制造 | 石墨高性能密封材料 | 3091010 |
|  |  |  |  | 氟化石墨 | 3091011 |
| 1.4.16 | 新能源用无机非金属材料制造 | 3082* | 云母制品制造 | 高压电机云母绝缘材料 | 3082001 |
|  |  | 3091* | 石墨及碳素制品制造 | 石墨储能材料 | 3091012 |
|  |  |  |  | 石墨散热/导热材料 | 3091013 |
|  |  |  |  | 锂离子电池负极用活性石墨粉 | 3091014 |
|  |  |  |  | 中间相碳微球 | 3091015 |
|  |  |  |  | 高功率石墨电极 | 3091016 |
|  |  |  |  | 长寿命石墨材料 | 3091017 |
|  |  |  |  | 不透性石墨 | 3091018 |
| 1.4.17 | 功能性填料制造 | 3082* | 云母制品制造 | 云母功能填料 | 3082002 |
|  |  | 3099* | 其他非金属矿物制品制造 | 绝缘用活性煅烧高岭土 | 3099024 |
|  |  |  |  | 高长径比改性硅灰石粉 | 3099025 |
|  |  |  |  | 高分子碳酸钙功能复合材料 | 3099026 |
|  |  |  |  | 伊利石改性多功能粉体材料 | 3099027 |
|  |  |  |  | 电子级硅微粉功能填料 | 3099028 |
|  |  |  |  | 尾矿资源综合利用产品（经深加工后，具有一定功能的尾矿资源综合利用产品） | 3099030 |
|  |  |  |  | 机制砂 | 3099031 |
|  |  |  |  | 碳酸钡（电子级，陶瓷级） | 3099041 |
|  |  |  |  | 钛酸钡（电子级，陶瓷级） | 3099042 |
|  |  |  |  | 硫酸钡（纳米级沉淀） | 3099043 |
| 1.4.18 | 其他矿物功能材料制造 | 3099* | 其他非金属矿物制品制造 | 高纯硫 | 3099032 |
|  |  |  |  | 高纯硒 | 3099033 |
|  |  |  |  | 高纯砷 | 3099034 |
|  |  |  |  | 高纯碲 | 3099035 |
|  |  |  |  | 高纯碲化镉 | 3099036 |
|  |  |  |  | 高纯二氧化硒 | 3099037 |
|  |  |  |  | 高纯砷化镓 | 3099038 |
|  |  |  |  | 高纯硒化镓 | 3099039 |
| 1.4.19 | 新型耐火材料制造 | 3089* | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 绿色耐火材料 | 3089001 |
|  |  |  |  | 高效隔热材料 | 3089002 |
|  |  |  |  | 特种耐火材料 | 3089003 |
|  |  |  |  | 轻质合成耐火原料 | 3089004 |
|  |  |  |  | 结构功能一体化耐火材料 | 3089005 |
|  |  |  |  | 优质镁钙系耐火材料 | 3089006 |
|  |  |  |  | 新型环保耐火材料 | 3089007 |
|  |  |  |  | 新型隔热耐火材料 | 3089008 |
|  |  | 3021* | 水泥制品制造 | 建筑保温节能水泥制品 | 3021003 |
|  |  |  |  | 混凝土空心砌块 | 3021004 |
|  |  |  |  | 砼多孔砖 | 3021005 |
|  |  |  |  | 砼空心砖 | 3021006 |
|  |  |  |  | 轻集料砼小型空心砌块 | 3021007 |
|  |  | 3024* | 轻质建筑材料制造 | 粉煤灰制品 | 3024009 |
|  |  |  |  | 粉煤灰盲孔砖 | 3024010 |
|  |  |  |  | 粉煤灰空心砌块 | 3024011 |
|  |  |  |  | 粉煤灰多孔砖 | 3024012 |
|  |  |  |  | 硅酸钙水泥板 | 3024013 |
|  |  |  |  | 陶粒增强加气砌块 | 3024014 |
|  |  | 3031* | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建筑保温节能砌块 | 3031012 |
|  |  |  |  | 加气混凝土砌块 | 3031013 |
|  |  |  |  | 煤矸石烧结制品 | 3031014 |
|  |  |  |  | 蒸压轻质加气混凝土制品 | 3031015 |
|  |  |  |  | 泡沫混凝土制品 | 3031016 |
|  |  |  |  | 高效节能新型墙体材料 | 3031017 |
|  |  | 3034* | 隔热和隔音材料制造 | 泡沫混凝土保温板 | 3034005 |
|  |  |  |  | 珍珠岩保温板 | 3034006 |
|  |  |  |  | 岩棉保温板 | 3034007 |
|  |  |  |  | 发泡陶瓷保温板 | 3034008 |
|  |  |  |  | 发泡玻璃保温板 | 3034009 |
| 1.5 | （五）先进轻纺材料 |
| 1.5.1 | 高端化学纤维制造 | 2821* | 锦纶纤维制造 | 高性能锦纶 | 2821001 |
|  |  | 2822* | 涤纶纤维制造 | 高性能涤纶 | 2822001 |
|  |  | 2823* | 腈纶纤维制造 | 高性能腈纶 | 2823001 |
|  |  | 2824* | 维纶纤维制造 | 高性能维纶 | 2824001 |
|  |  | 2825* | 丙纶纤维制造 | 高性能丙纶 | 2825001 |
|  |  | 2826* | 氨纶纤维制造 | 高性能氨纶 | 2826001 |
| 1.5.2 | 生物基纤维制造 | 2831* | 生物基化学纤维制造 | 新型纤维素纤维（Lyocell纤维、竹浆纤维、麻浆纤维等生物基再生纤维） | 2831001 |
|  |  |  |  | 生物基合成纤维（聚乳酸（PLA）纤维、聚羟基丁酸羟基戊酸酯(PHBV)和聚乳酸（PLA）共混纤维、聚对苯二甲酸1,3-丙二醇酯（PTT）纤维、聚对苯二甲酸1,4-丁二醇酯（PBT）纤维、聚对苯二甲酸混二醇酯（PDT）纤维、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）纤维、聚酰胺（PA56）纤维） | 2831002 |
|  |  |  |  | 海洋生物基纤维（壳聚糖纤维、海藻酸盐纤维） | 2831003 |
|  |  |  |  | 生物基再生纤维 | 2831004 |
|  |  |  |  | 循环再生纤维 | 2831005 |
|  |  |  |  | 生物质纤维 | 2831006 |
|  |  |  |  | 壳聚糖纤维 | 2831007 |
|  |  |  |  | 海藻纤维 | 2831008 |
|  |  |  |  | 蛋白质纤维 | 2831009 |
|  |  |  |  | 多元醇纤维 | 2831011 |
|  |  |  |  | 新型绿色生态可降解聚乳酸纤维、多元醇纤维 | 2831012 |
| 1.5.3 | 食品及饲料添加剂 | 1495* | 食品及饲料添加剂制造 | 微生态制剂 | 1495001 |
|  |  |  |  | 生物活性肽及抗菌肽 | 1495002 |
|  |  |  |  | 寡聚糖和生物色素 | 1495003 |
|  |  |  |  | 植物提取添加剂 | 1495004 |
|  |  |  |  | 益生素添加剂 | 1495005 |
|  |  |  |  | 生物药物饲料添加剂 | 1495006 |
| 1.5.4 | 环境处置功能材料制造 | 2666* | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 空气过滤纸（在相同的过滤效率下，阻力比普通过滤纸降低10%） | 2666006 |
|  |  |  |  | 液体过滤纸（过滤精度最小可以做到1mm，过滤比最高可以达到1000） | 2666007 |
|  |  |  |  | 工业除尘用过滤材料（过滤效率99.999%以上，其中PM2.5过滤效率99.99%以上） | 2666008 |
|  |  |  |  | 电池隔膜（铅酸电池、启停电池、铅碳电池用隔膜材料） | 2666009 |
| 二、关键战略材料 |
| 2.1 | （一）先进半导体及配套材料 |
| 2.1.1 | 半导体晶体制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 6in、8in及以上单晶硅片 | 3985175 |
|  |  |  |  | 电子级单晶硅片 | 3985089 |
|  |  |  |  | 多晶硅片（区域熔炼多晶硅） | 3985090 |
|  |  |  |  | 硅外延片 | 3985091 |
|  |  |  |  | SOI片（原只包括外延片） | 3985176 |
|  |  |  |  | 区熔锗（单晶锗） | 3985092 |
|  |  |  |  | 单晶锗片 | 3985093 |
|  |  |  |  | 砷化镓单晶片 | 3985094 |
|  |  |  |  | 砷化镓外延片 | 3985095 |
|  |  |  |  | 磷化镓单晶和单晶片 | 3985096 |
|  |  |  |  | 磷化铟单晶和单晶片 | 3985097 |
|  |  |  |  | 碲化镉晶体和单晶片 | 3985098 |
|  |  |  |  | 碲锌镉晶体和单晶片 | 3985099 |
|  |  |  |  | 氮化镓晶体和单晶片 | 3985100 |
|  |  |  |  | 碳化硅单晶和单晶片 | 3985101 |
|  |  |  |  | 铌酸锂单晶片 | 3985102 |
|  |  |  |  | 钽酸锂单晶片 | 3985103 |
|  |  |  |  | 其他电子半导体材料 | 3985104 |
|  |  |  |  | 含三元、四元化合物半导体单晶片 | 3985177 |
|  |  |  |  | 其他信息存储介质材料 | 3985105 |
| 2.1.2 | 高储能和关键电子材料制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 硅材料（指硅单晶、抛光片、外延片、绝缘硅、锗硅） | 3985137 |
|  |  |  |  | 化合物半导体材料 | 3985138 |
|  |  |  |  | 碳化硅衬底材料 | 3985141 |
|  |  |  |  | 半导体发光材料 | 3985148 |
| 2.1.3 | 高性能靶材制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 高纯钴靶 | 3985029 |
|  |  |  |  | 镍铂合金靶 | 3985030 |
|  |  |  |  | 铜和铜合金靶 | 3985031 |
|  |  |  |  | 钛和钛合金靶 | 3985032 |
|  |  |  |  | 铝和铝合金靶 | 3985033 |
|  |  |  |  | 铬靶 | 3985034 |
|  |  |  |  | 镉铝靶 | 3985035 |
|  |  |  |  | 钼靶 | 3985036 |
|  |  |  |  | 钨和钨合金靶 | 3985037 |
|  |  |  |  | 钽靶及环件 | 3985038 |
|  |  |  |  | 碲锌镉靶（用于光伏电池镀膜） | 3985039 |
|  |  |  |  | 金靶 | 3985040 |
|  |  |  |  | 银靶 | 3985041 |
|  |  |  |  | 铂靶 | 3985042 |
|  |  |  |  | 钯靶 | 3985043 |
|  |  |  |  | 其他溅射靶材 | 3985046 |
|  |  |  |  | 半导体用大尺寸钽靶材 | 3985170 |
| 2.1.4 | 半导体专用化学品及材料制造 | 2662* | 专项化学用品制造 | 多晶硅切削液 | 2662001 |
|  |  |  |  | 聚羧酸减水剂 | 2662002 |
|  |  |  |  | 表面活性剂（AEO） | 2662003 |
|  |  |  |  | 电子级阻燃材料及化学品 | 2662004 |
|  |  | 2665* | 医学生产用信息化学品制造 | 磁性载体（静电图像显影剂） | 2665002 |
|  |  | 3985* | 电子专用材料制造 | 通用湿电子化学品（单剂） | 3985047 |
|  |  |  |  | 功能湿电子化学品（混剂） | 3985048 |
|  |  |  |  | 蚀刻液 | 3985049 |
|  |  |  |  | 显影液 | 3985050 |
|  |  |  |  | 剥离液 | 3985051 |
|  |  |  |  | 稀释剂 | 3985052 |
|  |  |  |  | 清洗剂 | 3985053 |
|  |  |  |  | 金属保护液 | 3985171 |
|  |  |  |  | 光阻去除剂 | 3985172 |
|  |  |  |  | 钝化液 | 3985173 |
|  |  |  |  | TSV-深孔镀铜液 | 3985174 |
|  |  |  |  | 电子大宗气体 | 3985054 |
|  |  |  |  | 电子特种气体 | 3985055 |
|  |  |  |  | 光刻胶及配套试剂（集成电路） | 3985056 |
|  |  |  |  | CMP材料中的研磨液及配套化学品、研磨垫材料（集成电路） | 3985057 |
|  |  |  |  | 电镀化学品及配套材料（集成电路制造用） | 3985058 |
|  |  |  |  | 高纯金属有机化合物（MO源）（＞5N） | 3985060 |
|  |  |  |  | 电子级酚醛树脂 | 3985061 |
|  |  |  |  | 电子级环氧树脂 | 3985062 |
| 2.2 | （二）新型显示材料 |
| 2.2.1 | 发光材料及配套产品 | 3985* | 电子专用材料制造 | 高性能混合液晶 | 3985118 |
|  |  |  |  | 高纯度靶材 | 3985120 |
|  |  |  |  | 有机发光材料 | 3985121 |
|  |  |  |  | 量子点材料 | 3985122 |
|  |  |  |  | 5.5代及以上精细金属掩膜板 | 3985123 |
|  |  |  |  | 高端LED封装材料 | 3985144 |
| 2.2.2 | 6代及以上玻璃基板 | 3042* | 特种玻璃制造 | 6代及以上玻璃基板 | 3042044 |
| 2.2.3 | 光学膜制造 | 2921* | 塑料薄膜制造 | 聚酯基光学膜 | 2921005 |
|  |  |  |  | 醋酸纤维素基光学膜 | 2921006 |
|  |  |  |  | PVA基光学膜 | 2921007 |
|  |  |  |  | PVB基光学膜 | 2921013 |
|  |  |  |  | 光学硬化膜 | 2921014 |
|  |  |  |  | 高分子OLED材料（新型OLED显示器等） | 2659033 |
| 2.2.4 | 显示用电子浆料制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 触摸屏用导电银浆及银粉 | 3985003 |
| 2.2.5 | 显示用高性能靶材制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 氧化铌溅射靶材（溅射镀膜材料，用于等离子显示器、触摸屏等） | 3985045 |
|  |  |  |  | 平板显示用ITO靶材 | 3985169 |
| 2.2.6 | 新型显示专用化学品及材料制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 液晶取向剂及配套化学品（新型显示用） | 3985059 |
| 2.3 | （三）高性能树脂（工程塑料） |
| 2.3.1 | 高端聚烯烃塑料制造 | 2651* | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 己烯共聚聚乙烯 | 2651002 |
|  |  |  |  | 辛烯共聚聚乙烯 | 2651003 |
|  |  |  |  | 茂金属聚乙烯（mPE） | 2651004 |
|  |  |  |  | 乙烯-醋酸乙烯共聚树脂（EVA树脂） | 2651005 |
|  |  |  |  | 乙烯-乙烯醇共聚树脂（EVOH树脂） | 2651006 |
|  |  |  |  | 乙烯-丙烯酸共聚树脂（EAA树脂） | 2651071 |
|  |  |  |  | 乙烯-丙烯酸酯共聚树脂（EMA树脂） | 2651072 |
|  |  |  |  | 超高分子量聚乙烯（UHMWPE）树脂（分子量150万以上） | 2651007 |
|  |  |  |  | 茂金属聚丙烯（mPP） | 2651008 |
|  |  |  |  | 高熔融指数聚丙烯 | 2651009 |
|  |  |  |  | 新型高刚性高韧性高结晶聚丙烯 | 2651073 |
|  |  |  |  | 高耐环境老化改性聚丙烯 | 2651074 |
|  |  |  |  | β晶型聚丙烯 | 2651075 |
|  |  |  |  | 车用薄壁改性聚丙烯材料 | 2651076 |
|  |  |  |  | 马来酸酐接枝聚丙烯 | 2651077 |
|  |  |  |  | 聚异丁烯（PIB） | 2651010 |
|  |  |  |  | 高支化度聚α-烯烃（或聚烯烃）材料 | 2651011 |
|  |  |  |  | α-烯烃嵌段共聚或齐聚高性能烯烃材料 | 2651012 |
|  |  |  |  | 聚4-甲基戊烯-1(TPX) 塑料 | 2651078 |
|  |  |  |  | 聚环化烯烃及制品 | 2651079 |
| 2.3.2 | 其他高性能树脂制造 | 2651* | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 聚偏氯乙烯（PVDC）及共聚物 | 2651081 |
|  |  |  |  | PBS/PBAT/PBSA 聚酯类可降解塑料 | 2651015 |
|  |  |  |  | 二氧化碳可降解塑料 | 2651016 |
|  |  |  |  | ABS及其改性材料 | 2651017 |
|  |  |  |  | HIPS及其改性材料 | 2651018 |
|  |  |  |  | 特种环氧树脂材料 | 2651019 |
|  |  |  |  | 双马来酰亚胺树脂及其改性材料 | 2651020 |
|  |  |  |  | 特种酚醛树脂材料 | 2651022 |
|  |  |  |  | 氰酸酯树脂材料专用材料 | 2651023 |
|  |  |  |  | 新型醇酸树脂 | 2651083 |
|  |  |  |  | 其他新型聚醚 | 2651084 |
|  |  |  |  | 乙烯基树脂 | 2651085 |
| 2.3.3 | 高端工程塑料制造 | 2651* | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 聚碳酸酯（PC）工程塑料、改性材料及制品 | 2651062 |
|  |  |  |  | PA6聚酰胺树脂（PA6）（工程塑料和双向拉伸薄膜用） | 2651041 |
|  |  |  |  | PA6聚酰胺工程塑料 | 2651042 |
|  |  |  |  | PA66工程塑料 | 2651044 |
|  |  |  |  | 共聚尼龙及改性材料和制品 | 2651065 |
|  |  |  |  | 高温尼龙（HTPA）（耐高温尼龙、高流动性尼龙、导热尼龙材料等改性产品） | 2651045 |
|  |  |  |  | 聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯（PETG）树脂及改性材料与制品 | 2651066 |
|  |  |  |  | 聚苯醚树脂（PPO） | 2651051 |
|  |  |  |  | 聚苯醚（改性） | 2651052 |
|  |  |  |  | 聚酰亚胺（PI）（主要用做纤维） | 2651053 |
|  |  |  |  | 聚醚酰亚胺（PEI） | 2651067 |
|  |  |  |  | 聚酰胺亚胺（PAI） | 2651068 |
|  |  |  |  | 聚酯亚胺 | 2651069 |
|  |  |  |  | 聚苯硫醚（PPS）树脂（主要用作纤维） | 2651054 |
|  |  |  |  | 聚醚醚酮（PEEK） | 2651055 |
|  |  |  |  | 其他聚芳醚树脂（PAEK） | 2651056 |
|  |  |  |  | 聚芳醚腈（PPEN）系列产品 | 2651057 |
|  |  |  |  | 聚砜（PSU）（含改性料） | 2651058 |
|  |  |  |  | 聚苯砜（PESU）（含改性料） | 2651059 |
|  |  |  |  | 聚醚砜（PPSU）（含改性料） | 2651060 |
|  |  |  |  | 热致液晶高分子材料（TLCP） | 2651061 |
|  |  |  |  | 氯化聚氯乙烯（CPVC） | 2651070 |
| 2.4 | （四）新能源材料 |
| 2.4.1 | 核工业用高性能靶材制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 10B富集的硼化锆靶材（相对密度95%，应用于核工业） | 3985044 |
| 2.4.2 | 高分子太阳能转换材料 | 2659* | 其他合成材料制造 | 高分子太阳能转换材料（太阳能电池等） | 2659026 |
| 2.4.3 | 电池膜制造 | 2921* | 塑料薄膜制造 | 全氟燃料电池膜（质子膜） | 2921003 |
|  |  |  |  | 锂电池隔膜（高绝缘、透光性能） | 2921004 |
| 2.4.4 | 光伏用膜制造 | 2921* | 塑料薄膜制造 | EVA封装胶膜 | 2921008 |
|  |  |  |  | PET基膜 | 2921009 |
|  |  |  |  | PVF/PVDF背板保护膜 | 2921010 |
|  |  |  |  | 导电薄膜 | 2921011 |
|  |  |  |  | 介电薄膜 | 2921012 |
| 2.4.5 | 锂离子电池电解液 | 3985* | 电子专用材料制造 | 锂离子电池电解液 | 3985063 |
| 2.4.6 | 二次电池材料制造 | 2612* | 无机碱制造 | 氢氧化锂 | 2612002 |
|  |  |  |  | 氢氧化镍 | 2612003 |
|  |  | 2613* | 无机盐制造 | 硫酸镍 | 2613008 |
|  |  |  |  | 硫酸钴 | 2613009 |
|  |  |  |  | 氟化锂 | 2613011 |
|  |  |  |  | 钴酸锂 | 2613012 |
|  |  |  |  | 镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂三元材料 | 2613013 |
|  |  |  |  | 锰酸锂 | 2613014 |
|  |  |  |  | 镍酸锂 | 2613018 |
|  |  |  |  | 碳酸锂 | 2613019 |
|  |  |  |  | 磷酸铁锂 | 2613015 |
|  |  |  |  | 其他多元复合材料 | 2613016 |
|  |  |  |  | 六氟磷酸锂 | 2613017 |
|  |  | 3985* | 电子专用材料制造 | 层状材料（如镍钴铝和镍钴锰等） | 3985127 |
|  |  |  |  | 尖晶石型锰酸锂材料 | 3985126 |
|  |  |  |  | 钛酸锂材料 | 3985129 |
|  |  |  |  | 富锂材料（如磷酸铁锂等） | 3985125 |
|  |  | 3985* | 电子专用材料制造 | 燃料电池相关材料（如催化剂、双极板、质子交换膜、碳纸、储氢材料等） | 3985162 |
|  |  | 3251* | 铜压延加工 | 高纯铜箔（用于锂电池） | 3251016 |
| 2.4.7 | 稀土储氢材料制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | LaNi5型储氢材料 | 3240033 |
|  |  |  |  | 稀土镁基储氢材料 | 3240034 |
| 2.4.8 | 太阳能玻璃 | 3042* | 特种玻璃制造 | 超白太阳能浮法玻璃 | 3042029 |
|  |  |  |  | 超白太阳能压延玻璃 | 3042030 |
| 2.4.9 | 半导体、太阳能用石英制品 | 3051* | 技术玻璃制品制造 | 半导体、太阳能用石英材料 | 3051006 |
|  |  |  |  | 半导体、太阳能用石英坩埚 | 3051007 |
| 2.4.10 | 晶硅太阳能电池用正面电极用银粉及银浆 | 3985* | 电子专用材料制造 | 晶硅太阳能电池用正面电极用银粉及银浆 | 3985002 |
| 2.4.11 | 六氟磷酸锂碳酸酯类溶液 | 2669* | 其他专用化学产品制造 | 六氟磷酸锂碳酸酯类溶液 | 2669017 |
| 2.4.12 | 新能源汽车储能装置材料 | 3849* | 其他电池制造 | 新能源汽车双极板 | 3849011 |
|  |  |  |  | 新能源汽车质子交换膜 | 3849013 |
|  |  |  |  | 新能源汽车铂催化剂 | 3849014 |
|  |  |  |  | 新能源汽车其他新型催化剂 | 3849015 |
|  |  | 2926* | 塑料包装箱及容器制造 | 储氢瓶塑料内胆 | 2926001 |
|  |  |  |  | 新能源汽车用高压储氢罐 | 2926002 |
| 2.4.13 | 新能源汽车碳纤维纸 | 3849* | 其他电池制造 | 新能源汽车碳纤维纸 | 3849012 |
| 2.4.14 | 太阳能材料制造 | 0919* | 其他常用有色金属矿采选 | 钙钛矿 | 0919001 |
|  |  | 2614* | 有机化学原料制造 | 硅烷 | 2614002 |
|  |  | 2641* | 涂料制造 | 高光利用率涂层材料 | 2641004 |
|  |  |  |  | 吸热体涂层材料 | 2641005 |
|  |  | 3042* | 特种玻璃制造 | 光伏导电玻璃(TCO玻璃等) | 3042045 |
|  |  |  |  | 与金属封接用玻璃管材 | 3042046 |
|  |  | 3091* | 石墨及碳素制品制造 | 太阳能用石墨材料 | 3091024 |
|  |  | 3393* | 锻件及粉末冶金制品制造 | 吸气剂 | 3393026 |
|  |  | 3562* | 半导体器件专用设备制造 | 光伏电池封装材料 | 3562022 |
|  |  | 3985* | 电子专用材料制造 | 单晶硅锭 | 3985178 |
|  |  |  |  | 碲化镉 | 3985179 |
|  |  |  |  | 专用银浆 | 3985180 |
|  |  |  |  | 晶硅材料 | 3985115 |
|  |  |  |  | 单晶硅片 | 3985116 |
|  |  |  |  | 光伏电池材料（指高效率、低成本、新型太阳能材料） | 3985181 |
|  |  | 3831* | 电线、电缆制造 | 交联聚乙烯（XLPE）绝缘电力电缆及电缆附件 | 3831006 |
|  |  |  |  | 可控硅（SCR） | 3824017 |
| 2.4.15 | 风能发电相关材料制造 | 2652* | 合成橡胶制造 | 海上施工防腐橡胶材料 | 2652026 |
|  |  | 3011* | 水泥制造 | 海航施工专用高强度灌浆材料 | 3011002 |
|  |  | 3062* | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 海上施工防腐玻璃钢材料 | 3062005 |
|  |  | 3831* | 电线、电缆制造 | 交流输电XLPE绝缘海底电缆及电缆附件 | 3831004 |
|  |  |  |  | 直流输电XLPE绝缘海底电缆及电缆附件 | 3831005 |
|  |  |  |  | 太阳能储能材料及产品 | 3849018 |
|  |  |  |  | 有机聚合物电极 | 3849019 |
|  |  | 3869* | 其他非电力家用器具制造 | 中高温太阳能集热管 | 3869001 |
| 2.5 | (五）高性能纤维及制品和复合材料 |
| 2.5.1 | 高端玻璃纤维及制品制造 | 3061* | 玻璃纤维及制品制造 | 连续玄武岩纤维及制品 | 3061003 |
|  |  |  |  | 高强玻璃纤维（S-GF）及制品（拉伸强度比E-GF高30%～40%,主要产品形式有高强玻纤纱线，合股无捻粗纱，直接无捻粗纱，高强玻纤布，单向布，方格布等。用于航空航天、高压容器和管道等领域JC/T996-2006《缠绕用高强玻璃纤维无捻粗纱》GJB83A-2004《高强玻璃纤维纱》GJB84B-2007《高强玻璃纤维布》） | 3061004 |
|  |  |  |  | 高模量玻璃纤维（M-GF）及制品（弹性模量90GPa以上用于航空航天、体育用品、大型风电叶片等领域。也可与碳纤维、芳纶纤维混杂编织成高模量织物GB/T25040-2010《玻璃纤维缝编织物》GJB1676-1993《高模量玻璃纤维布规范》） | 3061005 |
|  |  |  |  | 防辐射玻璃纤维及制品（用于防护服） | 3061006 |
|  |  |  |  | 耐辐照电绝缘玻璃纤维及制品（用于原子能工业） | 3061007 |
|  |  |  |  | 低介电玻璃纤维（D-GF）及制品（B2O3含量达（20～26）%，介电常数和介电损耗都较低，是一种具有宽频带、高透波的理想材料。用于制造雷达罩、电磁窗、高隐身材料和高性能印制电路板等电子元件。GB/T18373-2013《印制电路板用E玻璃纤维布》） | 3061008 |
|  |  |  |  | 特种玻璃光纤及制品 | 3061011 |
|  |  |  |  | 特种光纤制品（包括面板、微通道板、光锥和倒像器等） | 3061012 |
| 2.5.2 | 高性能碳纤维及制品制造 | 2653* | 合成纤维单（聚合）体制造 | 聚丙烯腈原丝 | 2653001 |
|  |  | 3091* | 石墨及碳素制品制造 | 高强碳纤维（拉伸强度≥4.9GPa且拉伸模量≥230～260GPa） | 3091002 |
|  |  |  |  | 高强中模碳纤维（拉伸强度≥4.5GPa且拉伸模量≥260～350GPa） | 3091003 |
|  |  |  |  | 高模碳纤维（拉伸强度≥3～3.5GPa且拉伸模量≥400GPa） | 3091004 |
|  |  |  |  | 高强高模碳纤维（拉伸强度≥4.0GPa且拉伸模量≥350GPa） | 3091005 |
|  |  |  |  | 碳纤维织物预制体（用于航空、航天、风力发电等） | 3091006 |
|  |  |  |  | 碳纤维预制体（用于航空、航天、风力发电等） | 3091007 |
| 2.5.3 | 新能源汽车高强度碳纤维 | 2659* | 其他合成材料制造 | 新能源汽车高强度碳纤维 | 2659019 |
| 2.5.4 | 石墨纤维制造 | 3091* | 石墨及碳素制品制造 | 石墨纤维（模量不低于600GPa且强度大于3.0GPa） | 3091008 |
| 2.5.5 | 陶瓷纤维及制品制造 | 2659* | 其他合成材料制造 | 氧化物陶瓷纤维（包括莫来石、氧化铝、氧化锆等连续纤维） | 2659007 |
|  |  |  |  | 非氧化物陶瓷纤维 | 2659008 |
|  |  |  |  | 碳化硅纤维及其织物（主要用于航空发动机、燃气轮机、航天、核电等领域，如Hi-Nicalon级、Hi-Nicalon S级） | 2659038 |
| 2.5.6 | 高性能有机纤维制造 | 2829* | 其他合成纤维制造 | 间位芳纶 | 2829001 |
|  |  |  |  | 对位芳纶 | 2829002 |
|  |  |  |  | 芳纶-III | 2829003 |
|  |  |  |  | 超高分子量聚乙烯纤维（分子量在200万~500万，用于海工缆绳、防弹衣、防弹头盔、防弹装甲、航空航天等领域） | 2829010 |
|  |  |  |  | 聚酰亚胺纤维 | 2829005 |
|  |  |  |  | 聚苯硫醚纤维 | 2829006 |
|  |  |  |  | 高性能聚四氟乙烯纤维 | 2829007 |
|  |  |  |  | 高性能聚对苯撑苯并双口恶唑纤维（PBO）纤维 | 2829008 |
|  |  |  |  | 聚芳杂环纤维（聚醚醚酮、聚芳醚酮等，指具有深染、超细旦、抗起球、抗静电、阻燃、抗熔滴、抗紫外、抗化学品、抗菌等功能的化学纤维。） | 2829009 |
|  |  |  |  | 聚芳砜纶纤维 | 2829011 |
|  |  | 2659* | 其他合成材料制造 | 高分子光导纤维（用于通信领域光纤等） | 2659030 |
| 2.5.7 | 高性能热固性树脂基复合材料制造 | 2659* | 其他合成材料制造 | 酚醛树脂基复合材料（用于航空航天、汽车、轨道交通领域） | 2659010 |
|  |  |  |  | 氰酸酯树脂基复合材料 | 2659014 |
|  |  |  |  | 环氧树脂基复合材料（用于风电、电力、电子信息、航空航天、海洋工程及高技术船舶、轨道交通装备等） | 2659011 |
|  |  |  |  | 双马来酰亚胺树脂基复合材料（用于航空航天） | 2659012 |
|  |  |  |  | 聚酰亚胺树脂基复合材料（用于发动机） | 2659013 |
|  |  |  |  | 乙烯基树脂复合材料（用于大型石化装备、环境工程等领域） | 2659015 |
|  |  | 3062* | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 高性能玻璃纤维增强热固性树脂基复合材料 | 3062006 |
|  |  | 3091* | 石墨及碳素制品制造 | 高性能碳纤维增强热固性树脂基复合材料 | 3091019 |
| 2.5.8 | 高性能热塑性树脂基复合材料制造 | 2659* | 其他合成材料制造 | 连续纤维增强复合材料（尼龙、聚酯、ABS等） | 2659017 |
|  |  |  |  | 非连续纤维增强复合材料（PEEK、PEI、PSU等） | 2659018 |
| 2.5.9 | 陶瓷基复合材料制造 | 3073* | 特种陶瓷制品制造 | 陶瓷基复合材料 | 3073020 |
| 2.5.10 | 碳碳复合材料制造 | 3091* | 石墨及碳素制品制造 | 碳/碳复合材料（用于航空制动、高温炉） | 3091009 |
| 2.6 | （六）高端磁性材料 |
| 2.6.1 | 稀土磁性材料制造 | 3985* | 电子专用材料制造 | 烧结钕铁硼磁体 | 3985009 |
|  |  |  |  | 粘结钕铁硼磁粉 | 3985010 |
|  |  |  |  | 粘结钕铁硼磁体 | 3985011 |
|  |  |  |  | 钐钴磁体 | 3985012 |
|  |  |  |  | 钐铁氮磁粉 | 3985013 |
|  |  |  |  | 钐铁氮磁体 | 3985014 |
|  |  |  |  | 新型铈磁体 | 3985015 |
|  |  |  |  | 稀土永磁铁氧体 | 3985016 |
|  |  |  |  | 热压永磁体（环） | 3985182 |
|  |  |  |  | 稀土磁致伸缩材料（以稀土-Fe为主元素，磁致伸缩系数500ppm以上） | 3985018 |
|  |  |  |  | 稀土磁制冷材料 | 3985019 |
|  |  | 3985* | 电子专用材料制造 | 高端专用磁性材料 | 3985151 |
|  |  |  |  | 巨磁阻抗等传感材料 | 3985161 |
|  |  | 3130* | 钢压延加工 | 非晶合金 | 3130060 |
| 2.6.2 | 先进医疗设备及器械制造 | 3581* | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 高场超导磁体 | 3581027 |
|  |  |  |  | 超导射频阵列表面线圈 | 3581028 |
| 2.7 | （七）高端合金材料 |
| 2.7.1 | 高性能齿轮用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 快速重载铁路机车用齿轮钢 | 3130008 |
|  |  |  |  | 汽车变速箱齿轮钢（20MnCr5H、8620H、20CrMoH） | 3130009 |
|  |  |  |  | 汽车后桥齿轮钢（22CrMoH） | 3130010 |
|  |  |  |  | 风电齿轮钢（18CrNiMo7-6） | 3130011 |
|  |  |  |  | 机器人谐波减速器齿轮钢 | 3130012 |
| 2.7.2 | 高强工程机械用钢 | 3130* | 钢压延加工 | 苛刻环境服役条件下高强工程机械用钢（屈服强度700MPa及以上） | 3130094 |
|  |  |  |  | 新型高性能掘进机刀具用钢（抗拉强度大于2000MPa） | 3130023 |
|  |  |  |  | 无磁钻铤、钻具 | 3130065 |
|  |  |  |  | 镍基合金油套管 | 3130109 |
| 2.7.3 | 耐蚀合金加工 | 3130* | 钢压延加工 | 铁镍基耐蚀合金 | 3130101 |
|  |  |  |  | 镍基耐蚀合金 | 3130102 |
| 2.7.4 | 超高强度钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 超高强度钢（强度＞1400MPa） | 3130103 |
|  |  |  |  | 超高强度不锈钢（强度＞1400MPa不锈钢） | 3130104 |
| 2.7.5 | 核电用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 核岛压力容器钢板 | 3130054 |
|  |  |  |  | 核岛屏蔽主泵材料 | 3130055 |
|  |  |  |  | 核岛堆内构件用钢 | 3130056 |
|  |  |  |  | 蒸发器传热管材料（690等） | 3130057 |
|  |  |  |  | 核电不锈钢材 | 3130105 |
| 2.7.6 | 核动力管材及制品 | 3411* | 锅炉及辅助设备制造 | 核动力蒸汽发生器传热管 | 3411010 |
|  |  | 3411* | 锅炉及辅助设备制造 | 核电用钛合金管道及其管配件 | 3411009 |
| 2.7.7 | 超超临界火电用钢加工 | 3130* | 钢压延加工 | 超超临界火电机高压锅炉用无缝钢管（600℃以上，T/P91、92、T24、TP347H、310、G115等） | 3130058 |
|  |  |  |  | 超超临界火电叶片用钢（600℃以上） | 3130059 |
|  |  |  |  | 其他超超临界火电机组用钢（600℃以上） | 3130106 |
| 2.7.8 | 高温合金制造 | 3130* | 钢压延加工 | 变形高温合金 | 3130135 |
|  |  |  |  | 其他新型高温合金 | 3130136 |
|  |  | 3391* | 黑色金属铸造 | 铸造高温合金 | 3391025 |
|  |  | 3393* | 锻件及粉末冶金制品制造 | 粉末高温合金 | 3393003 |
|  |  | 3399* | 其他未列明金属制品制造 | 高温合金焊接材料产品 | 3399007 |
| 2.7.9 | 高性能钢铁材料铸件制造 | 3391* | 黑色金属铸造 | 镍基高温合金铸件产品 | 3391005 |
|  |  |  |  | 铁基高温合金铸件产品 | 3391006 |
|  |  |  |  | 不锈钢特种铸件产品 | 3391007 |
|  |  |  |  | 高强度超低温用可焊接铸钢件（芯部屈服强度≥355MPa） | 3391011 |
|  |  |  |  | 超临界、超超临界汽轮机高合金耐热钢阀门及内缸铸件 | 3391012 |
|  |  |  |  | 超临界、超超临界汽轮机低合金钢外缸铸件 | 3391013 |
|  |  |  |  | 百万千瓦级及以上三代核电设备铸件（常规岛汽缸、阀门、隔板等大型铸钢件） | 3391014 |
|  |  |  |  | 百万千瓦级水轮机转轮高强度不锈钢铸件（用叶片、上冠、下环等） | 3391015 |
|  |  |  |  | 30万千万/500米水头及以上抽水蓄能、大型潮汐发电水轮机铸件 | 3391016 |
|  |  |  |  | 7兆瓦及以上风电机组系列铸件 | 3391017 |
|  |  |  |  | 200兆瓦以上燃气轮机铸件 | 3391018 |
|  |  |  |  | 大功率船用发动机铸钢件 | 3391019 |
|  |  |  |  | 高铁用高速大功率机车铸钢件 | 3391020 |
| 2.7.10 | 先进钢铁材料锻件制造 | 3393* | 锻件及粉末冶金制品制造 | 渗碳轴承钢锻件（GB/T 33522-2017，JB/T 10138） | 3393005 |
|  |  |  |  | 快速重载铁路机车用刹车盘用钢（ED-102） | 3393006 |
|  |  |  |  | 高技术船舶用钢锻件产品 | 3393007 |
|  |  |  |  | 火电用高中压转子锻件 | 3393008 |
|  |  |  |  | 核电用高中压转子锻件 | 3393009 |
|  |  |  |  | 核电主管道锻件 | 3393010 |
|  |  |  |  | 核电压力容器锻件 | 3393011 |
|  |  |  |  | 石化能源用管接头、法兰 | 3393012 |
|  |  |  |  | 超超临界火电高中压转子锻件 | 3393013 |
|  |  |  |  | 超超临界火电低压转子锻件 | 3393014 |
|  |  |  |  | 其他高性能合金钢锻件 | 3393015 |
| 2.7.11 | 交通运输领域关键合金材料制造 | 3130* | 钢压延加工 | 渗碳轴承钢（GB/T 3203-2016，用于风电、重载货车轴承、盾构机轴承（G20Cr2Ni4A、G20CrNi2MoA）、高铁轴承钢DZC2） | 3130004 |
|  |  |  |  | 极地船舶用钢（F32及以上） | 3130029 |
|  |  |  |  | 船舶及海洋工程用特种合金 | 3130131 |
|  |  |  |  | 高速动车组车轮关键基础材料 | 3130132 |
|  |  |  |  | 快速重载铁路机车用车轴钢（低温高韧性空心车轴用钢EA4T） | 3130040 |
|  |  |  |  | 高速动车组车轴、轴承等关键基础材料 | 3130001 |
|  |  | 3392* | 有色金属铸造 | 汽车涡轮发动机压叶轮（铝铸件） | 3392004 |
|  |  | 3252* | 铝压延加工 | 汽车车身板用板（铝镁硅(铜)合金） | 3252031 |
|  |  |  |  | 高速列车、地铁及载重车辆用大型和超大型铝材（高强度Al-Zn-Mg和耐腐蚀Al-Mg-Si板材、型材） | 3252015 |
|  |  |  |  | LNG储运用深冷铝合金板材（5083等） | 3252017 |
|  |  | 3240* | 有色金属合金制造 | 同步器齿环用铜合金（汽车用高强耐磨黄铜复杂合金） | 3240081 |
| 2.7.12 | 航空航天有色金属材料 | 3240* | 有色金属合金制造 | 新型航空铝合金材料 | 3240001 |
|  |  |  |  | Al-Ca合金 | 3240002 |
|  |  |  |  | Al-In合金 | 3240003 |
|  |  |  |  | Al-V合金 | 3240004 |
|  |  |  |  | Al-Ca-In合金 | 3240005 |
|  |  |  |  | 铝锂合金 | 3240165 |
|  |  | 3393* | 锻件及粉末冶金制品制造 | 航空航天用高强铝合金锻件（包括自由锻件、模锻件及环件，如ASTM B247M、AMS-QQ-A-367、AMS 4111、AMS 4247、AMS 4108、AMS 4107、AMS 4333等一系列标准） | 3393016 |
|  |  | 3392* | 有色金属铸造 | 钛及钛合金精密铸件（用于航空航天、舰船、兵器） | 3392013 |
|  |  |  |  | 大尺寸钛合金铸件（单重铸件大于900Kg） | 3392014 |
|  |  | 3393* | 锻件及粉末冶金制品制造 | 钛及钛合金锻件（包括铸锻件、模锻件、等温锻件等）（航空航天结构及发动机用各类锻件） | 3393022 |
|  |  | 3392* | 有色金属铸造 | 航空航天用镁合金铸造件 | 3392015 |
|  |  | 3393* | 锻件及粉末冶金制品制造 | 新型航空镁合金材料 | 3393023 |
|  |  |  |  | 航空航天用镁合金锻件 | 3393025 |
|  |  | 3240* | 有色金属合金制造 | 钽合金及其涂层材料（用于航空航天） | 3240023 |
|  |  |  |  | 铌合金及其涂层材料（用于航空航天） | 3240024 |
| 2.7.13 | 高性能铝材制造 | 3252* | 铝压延加工 | 石油钻探用高强耐蚀铝合金管材 | 3252018 |
|  |  |  |  | 核电用铝合金材料（6061、5252、1100等合金板材） | 3252019 |
| 2.7.14 | 高性能钛材制造 | 3259* | 其他有色金属压延加工 | 宽幅厚板（50mm以上厚） | 3259005 |
|  |  |  |  | 厚壁管材（5～10mm厚） | 3259007 |
|  |  |  |  | 超薄壁钛及钛合金焊管 | 3259008 |
|  |  |  |  | 石油钻探用耐蚀钛合金管 | 3259010 |
|  |  |  |  | 能源化工用钛材 | 3259011 |
|  |  |  |  | 板式换热器用高品质钛带（屈强比≤0.72杯突值IE≥11.1晶粒度4～7级。成品钛带单个卷重不低于3吨） | 3259012 |
|  |  |  |  | 核电用钛带及焊管（成品钛带单个卷重不低于3吨） | 3259013 |
|  |  |  |  | 生物医用钛及钛合金加工材（纯钛、TC4、TC4ELI、TC20等） | 3259015 |
|  |  | 3240* | 有色金属合金制造 | 新型航空钛合金材料 | 3240093 |
| 2.7.15 | 高品质镁材制造 | 3259* | 其他有色金属压延加工 | 高品质镁合金型材、板材（用于航空航天、汽车、轨道交通、3C产品、医学领域） | 3259023 |
| 2.7.16 | 钽铌材料制造 | 3254* | 稀有稀土金属压延加工 | 高品质钽加工材（高比容钽粉、电容器用钽丝、钽螺旋管、钽热交换器、钽溅射靶材、靶材用钽环件、钽炉件等） | 3254004 |
|  |  |  |  | 高品质铌加工材（超导铌材、电容器用NbO粉、铌溅射靶材等） | 3254005 |
| 2.7.17 | 锆铪材料制造 | 3239* | 其他稀有金属冶炼 | 高纯金属锆（原子能级） | 3239001 |
|  |  |  |  | 高纯金属铪（原子能级） | 3239002 |
|  |  |  |  | 碘化锆（原子能级） | 3239003 |
|  |  |  |  | 碘化铪（原子能级） | 3239004 |
|  |  | 3240* | 有色金属合金制造 | 高性能锆合金（含核级锆合金铸锭（合金牌号：Zr-2，Zr-4，E110，Zirlo）） | 3240025 |
|  |  | 3254* | 稀有稀土金属压延加工 | 高品质锆加工材（核电用各类管、板（带）） | 3254006 |
|  |  |  |  | 高品质铪加工材（核电用各类管、板（带）） | 3254007 |
| 2.7.18 | 核电装备用合金制造 | 3411* | 锅炉及辅助设备制造 | 核级海绵锆 | 3411004 |
|  |  |  |  | 核电用锆合金包壳管 | 3411007 |
|  |  |  |  | 核电用换热管 | 3411008 |
| 2.7.19 | 电子信息用高性能合金制造加工 | 3240* | 有色金属合金制造 | 引线框架用铜合金（Cu-Fe-P系合金） | 3240008 |
|  |  |  |  | 引线框架铜带（Cu-Fe-P系合金） | 3240067 |
|  |  |  |  | 射频通讯用铜合金（电缆用无氧铜） | 3240070 |
|  |  |  |  | 集成电路引线框架用精密铜带 | 3240075 |
|  |  | 3216* | 铝冶炼 | 电子信息用高纯铝（纯度＞99.99%） | 3216001 |
|  |  | 3215* | 锑冶炼 | 高纯锑（主要应用于探测、激光、太阳能电池、半导体等领域） | 3215001 |
|  |  | 3239* | 其他稀有金属冶炼 | 高纯、超纯（铟、锗、镓、碲、铼）（全元素分析，纯度达到99.999%以上） | 3239006 |
|  |  |  |  | 其他高纯稀有金属（全元素分析，纯度达到99.995%以上） | 3239007 |
| 2.7.20 | 薄膜材料（金属薄膜）制造 | 3259* | 其他有色金属压延加工 | 无铟透明导电氧化物(TCO)薄膜 | 3259030 |
| 2.7.21 | 高端稀有稀土合金材料制造 | 3240* | 有色金属合金制造 | 钨高比重合金（含钨80%以上，用于军民融合、航天领域） | 3240015 |
|  |  |  |  | 稀土钼合金 | 3240020 |
|  |  |  |  | 稀土钨合金 | 3240021 |
|  |  |  |  | 无钍高稳定性新型钨电极材料 | 3240022 |
|  |  | 3985* | 电子专用材料制造 | 特种荧光粉 | 3985023 |
|  |  | 2661* | 化学试剂和助剂制造 | 机动车尾气净化催化剂 | 2661009 |
| 2.7.22 | 液态金属制造 | 321* | 常用有色金属冶炼 | 液态有色金属（指室温或常温下呈液态的金属及合金材料） | 3210001 |
|  |  | 322* | 贵金属冶炼 | 液态贵金属（指熔点不超过铝熔融温度（660.37℃）的液态贵金属） | 3220001 |
|  |  | 323* | 稀有稀土金属冶炼 | 液态稀有稀土金属（指室温或常温下呈液态的金属及合金材料） | 3230001 |
| 2.8 | （八）生物医用材料 |
| 2.8.1 | 医用耗料及制品 | 2770* | 卫生材料及医药用品制造 | 卫生材料及敷料 | 2770001 |
|  |  |  |  | 牙科粘固剂 | 2770002 |
|  |  |  |  | 牙科填料 | 2770003 |
|  |  |  |  | 牙科用造型膏及类似制品 | 2770004 |
|  |  |  |  | 止血生物活性敷料（壳聚糖基/海藻酸钠基） | 2770032 |
|  |  |  |  | 抗炎生物活性敷料（壳聚糖基/海藻酸钠基） | 2770033 |
|  |  |  |  | 修复功能生物活性敷料（壳聚糖基/海藻酸钠基） | 2770034 |
|  |  |  |  | 医用耗材（皮肤掩膜、医用导管、皮肤粘合剂、组织粘合剂、血液净化及吸附材料） | 2770036 |
|  |  |  |  | 牙科用生物材料 | 2770037 |
|  |  |  |  | 其他配套设备与耗材 | 2770010 |
|  |  | 2659* | 其他合成材料制造 | 血液透析膜 | 2659004 |
|  |  | 2780 | 药用辅料及包装材料 | 药用辅料及包装材料 | 2780006 |
| 2.8.2 | 功能性植（介）入医用材料 |  |  | 生物陶瓷类骨修复材料（胶原基、聚乳酸基、钽基等） | 2770011 |
|  |  |  |  | 活性硅酸钙、磷酸钙复合骨水泥 | 2770012 |
|  |  |  |  | 人工骨、金属骨固定材料 | 2770013 |
|  |  |  |  | 人工椎间盘等骨植入材料 | 2770014 |
|  |  |  |  | 种植牙引导胶原膜、齿科专用胶原止血海绵 | 2770015 |
|  |  |  |  | 牙周组织引导胶原膜、齿科专用胶原止血海绵 | 2770016 |
|  |  |  |  | 昆虫动物源的生物可容性皮肤修复材料 | 2770017 |
|  |  |  |  | 美容控缓释药用生物膜材料 | 2770018 |
|  |  |  |  | 牛跟腱I型胶原膜 | 2770025 |
|  |  |  |  | 猪源心包膜 | 2770026 |
|  |  |  |  | 牛心包膜 | 2770027 |
|  |  |  |  | 膨体聚四氟乙烯等硬脑膜修补材料 | 2770028 |
|  |  |  |  | 中枢神经修复材料 | 2770029 |
|  |  |  |  | 透明质酸及胶原蛋白等软组织填充材料 | 2770030 |
|  |  |  |  | 细胞组织诱导性生物材料 | 2770031 |
|  |  | 2770* | 卫生材料及医药用品制造 | 医用高分子材料（软组织修复及整形外科材料、心脑血管系统修复材料、药物控释载体及系统） | 2770035 |
|  |  | 3073* | 特种陶瓷制品制造 | 医用陶瓷基材料（用于骨科陶瓷基材料、牙科陶瓷基材料） | 3073052 |
|  |  | 3254* | 稀有稀土金属压延加工 | 医用钛基材料（用于骨科、牙科、心脑血管系统修复的材料） | 3254042 |
|  |  |  |  | 医用镁基材料 | 3254043 |
|  |  |  |  | 医用其他有色金属材料 | 3254044 |
| 2.8.3 | 医用试剂、检测诊断材料 |  |  | 聚乙烯醇等栓塞剂 | 2770021 |
|  |  |  |  | 基因重组血红蛋白携氧治疗剂 | 2770022 |
|  |  |  |  | 脂质体包囊血红蛋白携氧治疗剂 | 2770023 |
|  |  |  |  | 聚合血红蛋白携氧治疗剂 | 2770024 |
|  |  |  |  | 病人医用试剂 | 2770005 |
|  |  |  |  | 非病人用诊断检验 | 2770006 |
|  |  |  |  | 实验用试剂 | 2770007 |
|  |  |  |  | 各类体外诊断用试剂 | 2770008 |
|  |  |  |  | 试纸 | 2770009 |
|  |  |  |  | 脑血管栓塞剂 | 2770019 |
|  |  |  |  | α-氰基丙烯酸正辛酯液态血管栓塞剂 | 2770020 |
|  |  | 3581* | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 临床诊断材料（生物传感器、生物及细胞芯片以及分子影像剂等） | 3581122 |
| 三、前沿新材料 |
| 3.1 | （一）3D打印用材料制造 |
| 3.1.1 | 金属增材制造专用材料制造 | 3130* | 钢压延加工 | 高强、高韧不锈钢粉末（航空领域，如1Cr18Ni9Ti，0Cr15Ni5Cu4Nb，1Cr15Ni4Mo3N等用于飞机、发动机部件修复） | 3130124 |
|  |  | 3140* | 铁合金冶炼 | 铁基合金粉末（航空领域，如A100，AF1410，HY180等用于飞机部件成型、修复） | 3140001 |
|  |  | 3221* | 金冶炼 | 金粉末 | 3221001 |
|  |  | 3222* | 银冶炼 | 银粉末 | 3222002 |
|  |  | 3229* | 其他贵金属冶炼 | 铂粉、钯粉、铑粉、其他贵金属粉末 | 3229001 |
|  |  | 3231* | 钨钼冶炼 | 钨粉、钼粉 | 3231003 |
|  |  | 3239* | 其他稀有金属冶炼 | 钽粉、其他稀有金属粉末 | 3239012 |
|  |  | 3240* | 有色金属合金制造 | 钛合金粉末（航空领域，如TC4、TC17等用于发动机零件修复） | 3240157 |
|  |  |  |  | 铝合金粉末（航空领域，如AlSi10Mg等用于飞机部件成型、修复） | 3240158 |
|  |  |  |  | 镍基高温合金粉末 | 3240159 |
|  |  |  |  | 形状记忆合金粉末（如NiTi，用于成型） | 3240160 |
|  |  |  |  | 金属间化合物粉末（TiAl、Ti2AlNb,NbSi等用于发动机零件成型） | 3240161 |
|  |  | 3399* | 其他未列明金属制品制造 | 其他3D打印金属材料 | 3399075 |
| 3.1.2 | 非金属增材制造专用材料制造 | 2651* | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 光敏树脂 | 2651093 |
|  |  | 2659* | 其他合成材料制造 | 聚合物基合成材料 | 2659039 |
|  |  | 2831* | 生物基化学纤维制造 | 纤维增强聚合物复合材料 | 2831013 |
|  |  | 2832* | 生物基、淀粉基新材料制造 | 颗粒增强聚合物复合材料 | 2832047 |
|  |  | 2929* | 塑料零件及其他塑料制品制造 | 热塑性高分子材料 | 2929003 |
|  |  | 3073* | 特种陶瓷制品制造 | 高性能陶瓷 | 3073053 |
| 3.1.3 | 医用增材制造专用材料制造 | 2831* | 生物基化学纤维制造 | 生物基医用材料（胶原、壳聚糖等） | 2831010 |
|  |  | 2832* | 生物基、淀粉基新材料制造 | 合成高分子材料（聚乳酸、聚乙醇酸等） | 2832040 |
|  |  | 3073* | 特种陶瓷制品制造 | 生物活性陶瓷材料（羟基磷灰石等） | 3073050 |
|  |  | 3240* | 有色金属合金制造 | 医用金属材料（钴镍合金等） | 3240162 |
| 3.2 | （二）超导及智能材料制造 |
| 3.2.1 | 高场超导磁体用材料制造 | 3254* | 稀有稀土金属压延加工 | NbTi超导线材 | 3254013 |
|  |  |  |  | Nb3Sn超导线材 | 3254014 |
|  |  | 3259* | 其他有色金属压延加工 | Bi2Sr2Ca1Cu2O(Bi2212)超导线材 | 3259021 |
| 3.2.2 | 超导电力用材料制造 | 3259* | 其他有色金属压延加工 | MgB2超导线材 | 3259022 |
|  |  |  |  | 高温超导电缆 | 3259031 |
|  |  | 3254* | 稀有稀土金属压延加工 | YBaCuO超导带材 | 3254015 |
| 3.2.3 | 智能响应材料制造 | 2659* | 其他合成材料制造 | 形状记忆高分子聚合物 | 2659040 |
|  |  | 3240* | 有色金属合金制造 | 金属基形状记忆合金 | 3240163 |
|  |  | 3254* | 稀有稀土金属压延加工 | 电磁流变材料 | 3254018 |
|  |  |  |  | 自修复材料 | 3254019 |
| 3.2.4 | 仿生材料制造 | 3254* | 稀有稀土金属压延加工 | 仿生材料 | 3254020 |
| 3.2.5 | 超材料制造 | 3254* | 稀有稀土金属压延加工 | 超材料 | 3254021 |
| 3.3 | （三）纳米材料 |
| 3.3.1 | 纳米材料制造 | 3091* | 石墨及碳素制品制造 | 石墨烯粉体 | 3091020 |
| 3.3.2 | 碳基纳米材料制造 |  |  | 石墨烯薄膜 | 3091021 |
|  |  |  |  | 纳米碳管 | 3091022 |
|  |  |  |  | 富勒烯（单质碳的第三种同素异形体） | 3091023 |
| 3.3.3 | 无机纳米材料制造 | 2613* | 无机盐制造 | 碳化物纳米粉体原料（碳化硅纳米粉体、碳酸钙纳米粉体） | 2613020 |
|  |  |  |  | 氮化合物纳米粉体原料 | 2613021 |
|  |  | 2619* | 其他基础化学原料制造 | 氧化物纳米粉体原料（氧化锌纳米粉体、氧化硅纳米粉体、氧化钛纳米粉体、氧化锆纳米粉体、氧化铁纳米粉体） | 2619005 |
|  |  | 3042* | 特种玻璃制造 | 纳米玻璃 | 3042042 |
|  |  | 3073* | 特种陶瓷制品制造 | 纳米陶瓷：纳米氧化物陶瓷、纳米碳化物陶瓷、其他纳米陶瓷 | 3073051 |
|  |  | 3099* | 其他非金属矿物制品制造 | 非金属矿物纳米材料（非金属晶体纳米材料、其他非金属纳米材料） | 3099044 |
| 3.3.4 | 金属纳米材料制造 | 3130* | 钢压延加工 | 钢材纳米材料 | 3130125 |
|  |  | 3251* | 铜压延加工 | 铜和铜粉纳米材料 | 3251038 |
|  |  | 3253* | 贵金属压延加工 | 金和金粉纳米材料 | 3253011 |
|  |  |  |  | 银和银粉纳米材料 | 3253012 |
|  |  |  |  | 其他贵重金属纳米材料 | 3253013 |
|  |  | 3254* | 稀有稀土金属压延加工 | 稀有稀土金属晶体纳米材料 | 3254039 |
|  |  |  |  | 钴和钴粉纳米材料 | 3254040 |
|  |  |  |  | 其他稀有稀土金属纳米材料 | 3254041 |
|  |  | 3259* | 其他有色金属压延加工 | 其他有色金属晶体纳米材料 | 3259032 |
|  |  |  |  | 锌和锌粉纳米材料 | 3259033 |
|  |  |  |  | 铅和铅粉纳米材料 | 3259034 |
|  |  |  |  | 钛和钛粉纳米材料 | 3259035 |
|  |  |  |  | 镍和镍粉纳米材料 | 3259036 |
|  |  |  |  | 其他未列明有色金属纳米材料 | 3259037 |
| 3.3.5 | 高分子纳米复合材料制造 | 2641* | 涂料制造 | 聚酯树脂纳米涂料 | 2641042 |
|  |  |  |  | 酚醛树脂纳米涂料 | 2641043 |
|  |  |  |  | 环氧树脂纳米涂料 | 2641044 |
|  |  |  |  | 其他纳米涂料 | 2641045 |
|  |  | 2651* | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 合成树脂纳米材料 | 2651087 |
|  |  |  |  | 聚酰亚胺纳米材料 | 2651088 |
|  |  |  |  | 不饱和聚酯树脂纳米材料 | 2651089 |
|  |  |  |  | 其他初级形态塑料纳米材料 | 2651090 |
|  |  | 2653* | 合成纤维单（聚合）体制造 | 合成纤维单体纳米材料 | 2653002 |
|  |  |  |  | 合成纤维聚合体纳米材料 | 2653003 |
|  |  | 2659* | 其他合成材料制造 | 硼纤维纳米产品 | 2659042 |
|  |  |  |  | 高分子纳米复合材料 | 2659043 |
|  |  | 2669* | 其他专用化学产品制造 | 胶粘剂纳米材料 | 2669014 |
|  |  |  |  | 其他专用化学纳米产品 | 2669015 |
|  |  | 2829* | 其他合成纤维制造 | 合成纤维纳米材料 | 2829012 |
|  |  | 2921* | 塑料薄膜制造 | 酚醛树脂纳米塑料薄膜 | 2921019 |
|  |  |  |  | 聚酰亚胺纳米塑料薄膜 | 2921020 |
|  |  |  |  | 其他纳米塑料薄膜 | 2921021 |
|  |  | 3061* | 玻璃纤维及制品制造 | 玻璃纤维纳米产品 | 3061019 |
| 3.3.6 | 纳米催化剂材料制造 | 2661* | 化学试剂和助剂制造 | 纳米催化剂材料 | 2661030 |
| 3.3.7 | 纳米级催化净化材料 | 2666* | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 纳米级催化净化材料 | 2666018 |
| 3.4 | （四）柔性显示 |
| 3.4.1 | 柔性基板材料 | 3985* | 电子专用材料制造 | 柔性基板材料 | 3985124 |
| 3.4.2 | FPC灌孔导电银浆 |  |  | FPC灌孔导电银浆（用于柔性印刷线路板） | 3985004 |
| 3.4.3 | 金属薄膜 | 3259* | 其他有色金属压延加工 | 电容式触模屏柔性ITO薄膜材料 | 3259029 |
| 3.4.4 | 光敏树脂材料 | 2659* | 其他合成材料制造 | 光敏树脂材料（集成电路、印刷线路板制作及电子器件等） | 2659020 |